## Slide 1
Inżynieria powierzchni –
procesy generowane technikami o ukierunkowanej energii
ang. " Materials Surface Processing by directed energy techniques„
Bogusław Major
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie

## Slide 2: PROGRAM WYKŁADU „Inżynieria powierzchni”
1. Zakres dyscypliny naukowej „inżynieria powierzchni”
2. Nowoczesne metody wytwarzania technologicznych warstw wierzchnich
3. Jednostki ciśnienia,
3a. Próżnia
4. Mechaniczne metody modyfikacji powierzchni
5. Chemiczne metody modyfikacji powierzchni CVD
6. Krystalizacja powłok z fazy gazowej
7. Plazma
8. Fizyczne metody modyfikacji powierzchni PVD
9. Oddziaływanie jonów i elektronów z powierzchnią ciała stałego
10. Oddziaływanie wiązki laserowej z powierzchnia
11. Wyładowanie magnetronowe w procesach plazmowych
12. Modyfikacja powierzchni poprzez oddziaływanie jonów
13. Modyfikacja powierzchni poprzez plazmową implantację jonów
14. Modyfikacja powierzchni nisko-energetyczną i wysoko-prądową wiązką elektronów

## Slide 3
15. Laserowa modyfikacja powierzchni poprzez przetopienie
16. Szybkie laserowe prototypowanie
17. Osadzanie laserem impulsowym z wykorzystaniem ablacji laserowej
18. Czyszczenie powierzchni z wykorzystaniem ablacji laserowej
19. Modyfikacja powierzchni plazmą termiczną
20. Odparowanie łukowe
21. Metody diagnostyki powierzchni
a. spektroskopowe metody analizy powierzchni
b. diagnostyka strukturalna (AFM, SEM, TEM)
c. naprężenia własne i metody ich pomiaru
d. diagnostyka właściwości mikro-mechanicznych
22. Twarde i supertwarde powłoki na bazie azotków, weglików, borków i nanokompozytów
23. Powłoki na bariery termiczne
24. Powłoki polimerowe uzyskiwane poprzez polimeryzację plazmową
25. Kierunki rozwoju inżynierii powierzchni na świecie

## Slide 4
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie
„Zastosowanie tradycyjnych i innowacyjnych
technologii otrzymywania warstw wierzchnich i
powłok w celu wytworzenia materiału
kompozytowego o właściwościach
nieosiągalnych oddzielnie zarówno dla
materiału podłoża jak i materiału warstwy
powierzchniowej, to obecnie zasadniczy cel
inżynierii powierzchni.”
„Nigdzie tak mało nie znaczy tak wiele jak warstwa wierzchnia dla jakości części wyrobów i systemów maszynowych”
Parafraza słynnego powiedzenia Winstona Churchilla z okresu II Wojny Światowej, wypowiedziana przez profesora Kaczmarka w 1995r.

## Slide 5
Zakres dyscypliny naukowej
„inżynieria powierzchni”
Schemat wpływu procesu technologicznego kształtowania warstwy powierzchniowej na właściwości użytkowe przedmiotu

## Slide 6
·
·
·
Ogólne podstawy inżynierii powierzchni
Powłoka- warstwa materiału wytworzona w sposób naturalny
lub sztuczny na powierzchnię przedmiotu wykonanego z innego
materiału w celu uzyskania określonych właściwości technicznych
lub dekoracyjnych
Podział powłok
ze względu na:
-materiał
-przeznaczenie
-sposób wytwarzania

## Slide 7
·
·
·
Obróbka powierzchni bez zmiany składu
Obróbka cieplno- chemiczna (nawęglanie, azotonawęglanie, azotowanie,
węgloazotowanie, borowanie, aluminiowanie, wanadowanie, chromowanie,
Osadzanie chemiczne z fazy gazowej CVD
Osadzanie fizyczne z fazy gazowej PVD
Powłoki ogniowe
Powłoki galwaniczne (elektrolityczne, chemiczne, konwersyjne)
Natryskiwanie cieplne
Napawanie (gazowe, łukowe, plazmowe, laserowe)
Powłoki malarskie

## Slide 8: Metody wytwarzania technologicznych warstw wierzchnich
mechaniczne -nagniatanie naporowe
-nagniatanie udarowe
cieplne -nadtapianie
-napawanie
-natapianie
cieplno – mechaniczne -natryskiwanie
-platerowanie
-utwardzanie detonacyjne
elektrochemiczne i chemiczne -osadzanie elektrolityczne
- chemiczne (bezprądowe)
-osadzanie konwersyjne
-zestalanie chemiczne (materiały malarskie)
cieplno – chemiczne -nasycanie dyfuzyjne (CVD; PACVD)
fizyczne -osadzanie z fazy gazowej (PVD; PAPVD)
-implantacja jonów

## Slide 9: 2. Nowoczesne metody wytwarzania technologicznych warstw wierzchnich Techniki wytwarzania warstw wierzchnich
mechaniczne
cieplne
cieplno –
mechaniczne
elektrochemiczne
i chemiczne
cieplno –
chemiczne
fizyczne

## Slide 10
Nowoczesne techniki
Techniki elektronowe
Techniki laserowe
Techniki implantacyjne
Techniki jarzeniowe i techniki osadzania próżniowego
metodami chemicznymi CVD
Techniki osadzania próżniowego metodami fizycznymi PVD
CVD: PVD:
APCVD- atmospheric pressure CVD ARE- activated reactive evaporation
LPCVD- low pressure CVD BARE- bias activated reactive evap.
MOCVD- metal organic CVD TARE- thermoionic arc evaporation
PACVD- plasma assited CVD HCD- hot hollow cathode discharge
MWCVD-microwave CVD ICB- ionized cluster beam deposition
ALD- atomic layer deposition

## Slide 11
The curves indicate the conditions of temperature and pressure under which equilibrium between different phases of a substance can exist

## Slide 14
Sposoby osadzania (nanoszenia)
-naparowanie (Evaporation E)
-napylanie jonowe lub platerowanie (Ion Plating IP , Theromonically Assisted Triode Ion Plating TRIP)
-rozpylanie (Sputtering S)

## Slide 15
Ważniejsze metody PVD
Odparowanie substratu z całej powierzchni lustra cieczy
ARE –Activated Reactive Evaporation
BARE – Bias Activated Reactive Evaporation
TAE – Thermoionic Arc Evaporation
HCD – Hot Hollow Cathode Discharge
ICB lub ICBD – Ionized Claster Beam Deposition
Odparowanie miejscowe
AE – Arc Evaporation
PPM – Pulse Plasma Method
LBE – Laser Beam Evaporation
Rozpylanie bezpośrednie
DS. – Diode Sputtering
TS – Triode Sputtering
HSC – Hollow Cathode Sputtering
ECRS – Electron Cyclotron Resonanse Sputtering
IS – Ion Sputtering
MS – magnetron Sputtering

## Slide 17: 3. Jednostki ciśnienia (Układ SI - Wikipedia)
1 bar = 1x105 N/m2
= 1x103 hPa = 100 kPa
1 bar = 105 N/m2 = 105 Pa
1 mbar = 1 hPa = 100 Pa
1013,25 mbar = 1013,25 hPa = 1 atm (ciśnienie normalne)

## Slide 18
 | Pascal | Bar | Atmosfera techniczna | Atmosfera fizyczna | Torr | Funt /cal2
 | [Pa] | [bar] | [at] | [atm] | [torr] | [psi]
 | 1 N/m2 | 1 Mdyn/cm2 | 1 kp/cm2 | pSTP | 1 mmHg | 1 lbf/in.2
1 Pa | 1 | 1,0000x10-5 | 1,0197x10-5 | 9,8692x10-6 | 7,5006x10-3 | 1,4504x10-4
1 bar | 1,0000x105 | 1 | 1,0197x100 | 9,8692x10-1 | 7,5006x102 | 1,4504x101
1 at | 9,8067x104 | 9,8067x10-1 | 1 | 9,6784x10-1 | 7,3556x102 | 1,4223x101
1atm | 1,0133x105 | 1,0133x100 | 1,0332x100 | 1 | 7,6000x102 | 1,4696x101
1torr | 1,3332x102 | 1,3332x10-3 | 1,3595x10-3 | 1,3158x10-3 | 1 | 1,9328x10-2
1 psi | 6,8948x103 | 6,8948x10-2 | 7,0307x10-2 | 6,8046x10-2 | 5,1715x101 | 1

## Slide 19
3a. Próżnia

## Slide 20
4. Mechaniczne metody modyfikacji powierzchni
Wykorzystuje się nacisk narzędzia lub energię kinetyczną narzędzia lub cząstek w celu umocnienia na zimno warstwy wierzchniej metalu czy stopu metalu lub otrzymania powłoki na zimnym metalu podłoża.
Nagniatanie
Kulowanie
Nanoszenie detonacyjne
Platerowanie

## Slide 21
Odkształcenie plastyczne materiału w obrębie warstwy wierzchniej przez oddziaływanie na powierzchnię obrabianego elementu narzędziem o odpowiednich krzywiznach, które może się toczyć bez poślizgu, ślizgać lub zderzać się z powierzchnią elementu.
Przeprowadza się na obrabiarkach skrawających za pomocą odpowiedniego oprzyrządowania jak również z wykorzystaniem specjalnych obrabiarek do nagniatania.
Nagniatanie
Nagniatanie statyczne – siła oddziaływania elementu narzędzia jest stała lub wolnozmienna.
Nagniatanie dynamiczne – gdy podczas obróbki zachodzą zderzenia elementów roboczych z powierzchnią obrabianą i charakterystyka impulsu siły w pojedynczym zderzeniu zależy od energii zderzenia i własności materiału obrabianego.

## Slide 22
Nagniatanie statyczne
- toczne: kulkowanie, krążkowanie, rolkowanie (zwykłe i oscylacyjne)
Typy narzędzi do nagniatania kulkowego, rolkowego i krążkowego
Grubość warstwy: do kilku mm

## Slide 23
Nagniatanie statyczne
- ślizgowe: przeciąganie (przepychanie) kulki lub trzpienia, wygładzanie ślizgowe
Schemat nagniatania statycznego – ślizgowego
a) przepychanie kulki, b) przepychanie trzpienia, c) wygładzanie ślizgowe narzędziem z końcówką z węglików
p
c)
P
a)
b)

## Slide 24
Nagniatanie dynamiczne
- skoncentrowane: krążkowanie, kulkowanie, rolkowanie odśrodkowe i impulsowe oraz młotkowanie
4
2
3
1
Schemat rolkowania impulsowego: 1 - przedmiot obrabiany, 2 - element nagniatający (rolka), 3 - pierścień prowadzący, 4 - wirujący pierścień z występami
p
1
2
4
3
7
6
5
Schemat młotkowania: 1 - przedmiot obrabiany,
2 - bijak, 3 - krzywka, 4 - sprężyna, 5 – silnik elektryczny, 6 - przekładnia pasowa, 7 - korpus przyrządu mocowany na suporcie obrabiarki, p - posuw

## Slide 25
Nagniatanie dynamiczne
- rozproszone - kulkowanie strumieniowe i wibracyjne
1
2
p
1
a)
b)
Schemat kulkowania wibracyjnego: przedmiot obrabiany (1) jest umieszczony
w pojemniku zamkniętym (2) wypełnionym kulkami i ustawionym na wibratorze mechanicznym
Kulkowanie strumieniowe: wyrzucanie kulek za pomocą a) wyrzutnika wirnikowego lub b) z dyszy sprężonym powietrzem

## Slide 26
Kulowanie
Działanie na obrabiany element strumieniem okrągłego śrutu stalowego, ceramicznego lub kulek szklanych
Wysokowydajne wirniki rzutowe miotają śrut z prędkością wylotową wynoszącą ok. 80m/s
Strugi śrutu posiadają bardzo dużą jednorodność, decydującą o bardzo równomiernej obróbce na całych powierzchniach elementów
Uderzenia śrutu w powierzchnię obrabianego elementu powodują wytworzenie odkształcenia plastycznego o głębokości od kilku setnych milimetra do ok. 1,5mm
Wielkość odkształcenia zależy od intensywności kulowania oraz od twardości obrabianego przedmiotu

## Slide 27
Kulowanie
Zastosowanie
duże koła zębate
osie i wały
łopatki turbin
sprężyny talerzowe
sprężyny śrubowe
sprężyny płaskie
stabilizatory
wały korbowe
korbowody
części samolotów

## Slide 29
Platerowanie
Pokrycie metalu podłoża innym metalem lub stopem przez wytworzenie nacisku ma materiał pokrywający w podwyższonej temperaturze.
Powłokowe materiały platerujące: Al i stopy, Cu i stopy, Mo i stopy, stale chromowe, chromowo-niklowe, metale szlachetne, stopy Monela i inne.
CEL: Zwiększenie odporności na korozję atmosferyczną i gazową w wysokich temp.
i w środowisku agresywnym chemicznie
Grubość warstwy: od kilku mm do kilku mm

## Slide 30
Platerowanie - zastosowanie

## Slide 31
Obróbka plastyczna – umocnienie zgniotem
Walcowanie – materiał kształtowany plastycznie między obracającymi się walcami
Kucie - materiał kształtowany plastycznie przez uderzenie młota lub nacisk statyczny
prasy (wyciskanie, ciągnienie, tłoczenie)
CEL: Ukształtowanie lub podzielenie materiału obrabianego, zmiana właściwości fizykochemicznych, struktury i gładkości powierzchni lub wytworzenie naprężeń własnych
Obróbka skrawaniem - wykorzystuje się nacisk narzędzia (ostrza)
w celu usunięcia pewnej części materiału i uzyskania finalnego kształtu;
nowoczesne narzędzia skrawające; obrabiarki sterowane numerycznie

## Slide 32
Natryskiwanie detonacyjne
Energia kinetyczna cząstek w postaci proszków metali (ceramiki) nadawana w wyniku
detonacji gazu przy nieznacznym nagrzaniu powierzchni
CEL: Uzyskanie powłoki o innych niż podłoże metalowe właściwościach
Grubość warstwy: 0,3-0,4mm (nawet do 1mm)
Proszki stosowane do natryskiwania:
proszki metali i ich stopów
proszki związków chemicznych – tlenki, węgliki, borki
proszki metalowo-ceramiczne
proszki ceramiczne

## Slide 33: 5. Chemiczne metody modyfikacji powierzchni CVD POWŁOKI CVD AKTYWOWANE TERMICZNIE I WSPOMAGANE PLAZMĄ

## Slide 34
Podział metod CVD:
nie wspomagane:
APCVD (Atmospheric Pressure CVD)
LPCVD (Low Pressure CVD)
wspomagane poprzez:
dobór odpowiednich atmosfer gazowych i zastosowanie związków metaloorganicznych MOCVD (Metall-Organic CVD)
wprowadzenie techniki laserowej Laser CVD
aktywację elektryczną środowiska gazowego za pomocą wyładowania jarzeniowego PACVD (Plasma Assisted CVD)
Metody CVD (Chemical Vapour Deposition) obejmują procesy, w których substraty do nakładania powłoki transportowane są w postaci lotnych związków chemicznych do podłoża, na którym zachodzi reakcja chemiczna z utworzeniem powłoki.

## Slide 35: Metody CVD nie wspomagane
Zastosowanie:
przemysł elektroniczny: otrzymywanie półprzewodnikowych struktur z krzemu, germanu, związków półprzewodnikowych oraz warstw dielektrycznych
pokrywanie narzędzi skrawających powłokami z trudno topliwych i twardych materiałów.
Transport gazowych reagentów do strefy granicznej
6. Zarodkowanie i wzrost powłoki
2. Transport gazowych reagentów przez warstwę graniczną do powierzchni podłoża
3. Homogeniczne reakcje w fazie gazowej
4. Adsorpcja reagentów na powierzchni podłoża
5. Heterogeniczne reakcje chemiczne
7. Desorpcja zbędnych produktów reakcji chemicznych
Transport gazowych produktów reakcji chemicznych na zewnątrz warstwy granicznej
9. Transport gazowych produktów reakcji chemicznych z powierzchni podłoża do fazy gazy gazowej objętościowej
Zjawiska zachodzące podczas osadzania powłok

## Slide 36: Metody CVD nie wspomagane
Szybkość wzrostu powłoki w zależności od:
zmiany szybkości przepływu reagentów
zmiany temperatury dla różnych wartości ciśnienia w reaktorze

## Slide 37: Metody CVD nie wspomagane
Reakcje chemiczne w procesach CVD:
reakcje rozkładu wysoko (powyżej 873K) i niskotemperaturowe (293-873K), w których substratami mogą być zarówno związki nieorganiczne (chlorki metali, niektóre jodki, wodorki metali) jak i związki organiczne (karbonylki metali i związki metaloorganiczne),
reakcje redukcji halogenków wodorem lub metalem,
reakcje transportu zachodzące w trzech etapach:
przejście materiału źródła w lotny związek chemiczny,
transport lotnego związku ze źródła do podłoża,
rozkład lotnego związku z utworzeniem powłoki.

## Slide 38
Metody CVD nie wspomagane
Schemat urządzenia do realizacji procesu CVD
komora robocza
oporowe elementy grzejne
wsad
dozownik
7. układ dozujący gazy z mieszalnikiem
miernik temperatury
filtr gazu

## Slide 39
Zastosowanie:
otrzymywanie powłok z diamentu i regularnego azotku boru stosowanych w technologii elektronowej jako: powłoki dielektryczne, ogniwa fotoelektryczne oraz jako materiały na narzędzia skrawające,
nanoszenie twardych powłok antyściernych na narzędzia skrawające i części maszyn ( procesy z wyładowaniem jarzeniowym DC),
w przemyśle elektronicznym: otrzymywanie kondensatorów, warstw maskujących w litografii, warstw półprzewodnikowych i dielektrycznych (procesy z wyładowaniem jarzeniowym RF i mikrofalowym).
Metody PACVD

## Slide 40
Metody CVD nie wspomagane
Schematy układów reakcyjnych procesu CVD:
gorący gaz-gorące podłoże
zimny gaz-gorące podłoże

## Slide 41
Metody PACVD
W procesach PACVD dla wzbudzenia plazmy stosuje się wyładowanie jarzeniowe:
prądu stałego DC (Direct Current), powstające przy przepływie prądu w gazie między dwoma elektrodami (katodą i anodą) pod obniżonym ciśnieniem w zakresie 0.1 – 103 Pa. Napiecie podtrzymujące wyładowanie jarzeniowe zależy od rodzaju gazu, materiału elektrod i ciśnienia. Typowe napięcie jest rzędu kilkuset wolt a prąd wyładowania rzędu setek miliamperów;
o częstości radiowej RF (Radio Frequency 13.56MHz) i zależy ono od rodzaju gazu, jego ciśnienia, częstotliwości pola elektrycznego oraz od rozmiarów komory wyładowania. Energia ze źródła zasilania może być doprowadzona przy użyciu elektrod umieszczonych na zewnątrz komory lub wewnątrz;
mikrofalowe nie wymaga żadnych elektrod do wzbudzenia plazmy ponieważ proces tez następuje absorpcji energii mikrofalowej, która jest koncentrowana i lokalizowana w określonej objętości gazu. Źródłem energii promieniowania mikrofalowego są tzw. madnetrony mikrofalowe lub klistrony (2.45GHz). Energia wyładowania mikrofalowego od źródła do reaktora doprowadzona jest falowodem w postaci promieniowania elektromagnetycznego.

## Slide 42
Metody PACVD

## Slide 43
Metody PACVD
Mikrostruktura powłok osadzanych z udziałem plazmy
Strefa 1 - mikrostruktura porowata, zbudowana ze słupkowych krystalitów, między którymi występują pustki
Strefa T - ultradrobnoziarnista zorientowana mikrostruktura włóknista
Strefa 2 - mikrostruktura o ziarnach kolumnowych
Strefa 3 - mikrostruktura z ziarnami różnoosiowymi

## Slide 44
Schemat aparatury do nanoszenia powłok w procesie CVD wspomaganym plazmą DC
zbiornik ( anoda)
plazma
ciemnia katodowa
podłoże (katoda)
uziemiony ekran
powłoka
Metody PACVD

## Slide 45
Schemat aparatury do nanoszenia powłok w procesie CVD wspomaganym plazmą RF wzbudzoną między płaskimi elektrodami
podłoże
elektrody wyładowcze
wlot gazu reakcyjnego
dysza rozprowadzająca gaz
Metody PACVD

## Slide 46
Schemat aparatury do nanoszenia powłok w procesie CVD wspomaganym plazmą mikrofalową
falowód
elektromagnesy
podłoże
strumień plazmy
gazy reakcyjne
gaz plazmotwórczy
Metody PACVD

## Slide 47
Porównanie metod CVD
na przykładzie wytwarzania warstw azotku tytanu
Nazwa metody | APCVD | LPCVD | PACVD
Sposób nagrzewania przedmiotów | Grzanie oporowe komory roboczej | Grzanie oporowe | Grzanie w warunkach wyładowania jarzeniowego
Ciśnienie w komorze roboczej | atmosferyczne | 10 – 500 hPa | 3- 13 hPa
Temperatura procesu | 1170 – 1220 K | 1150 K | 770 –820 K
Czas procesu | długi | długi | krótki

## Slide 48
Dwustopniowe obróbki tzw. duplex, hybrydowe lub po prostu łączone polegają na kolejnym zastosowaniu dwóch (lub więcej - multipleksowe) technologii inżynierii powierzchni w celu wytworzenia kompozytowej warstwy powierzchniowej o właściwościach nieosiągalnych przez zastosowanie tylko jednej ze znanych technologii obróbek powierzchniowych.

## Slide 49
Przykłady warstw powierzchniowych wytwarzanych metodami CVD z atmosfer zawierających związki organiczne

## Slide 50
Ni3Al
NiAl
Al2O3
Metoda PACVD
(atmosfera reaktywna: Al(CH3)3+H2)
Metalografia oraz obrazy TEM
warstwy kompozytowej Al2O3+NiAl+Ni3Al

## Slide 51: Struktura i rozkład niklu, tytanu i fosforu w kompozytowej warstwie typu TiN+(Ti,Ni)3P +Ti3P+(Ni–Ti) wytworzonej na stopie tytanu Ti1Al1Mn.
TiN
(Ti,Ni)3P
Ti3P
(Ni-Ti)

## Slide 52
Warstwy kompozytowe otrzymywane na stopach aluminium
Chemiczne, bezprądowe osadzanie powłok Ni(P)
Stop aluminium
Obróbka jarzeniowa
Stop aluminium
Powłoka Ni(P)
Ni + Ni3P
NiAl
Ni2Al3
Stop aluminium

## Slide 53
Ni – Ni3P
NiAl
Ni2Al3
Stop aluminium
TEM
Mikrostruktura

## Slide 54: 6. Krystalizacja powłok z fazy gazowej
Przesycenie = stosunek ciśnienia gazu w plazmie do ciśnienia równowagowego → p/p0
Energia swobodna Gibbsa = entalpia swobodna = potencjał termodynamiczny → funkcja stanu układu → G = H - T S
Adsorpcja = proces w którym cząstki jednej fazy gromadzą się na powierzchni drugiej fazy, powierzchni granicy faz. Nie występuje penetracja składników poprzez tę granicę (wtedy absorpcja).
Fizysorpcja → siły van der Waalsa → odwracalna
Chemisorpcja → wiązania atomowe, spolaryzowane, jonowe → reakcja chemiczna → często nieodwracalna
Desorpcja → proces odwrotny do adsorpcji

## Slide 55
Pojęcia podstawowe
Adsorpcja = proces w którym cząstki jednej fazy gromadzą się na powierzchni drugiej fazy, powierzchni granicy faz. Nie występuje penetracja składników poprzez tę granicę (wtedy absorpcja).
Istnieniu na powierzchni adsorbentu niezrównoważonych sił powoduje nadmiar energii swobodnej w stosunku do fazy objętościowej.
Adsorpcja → obniżenie energii powierzchniowej
Fizysorpcja → siły van der Waalsa → odwracalna
Chemisorpcja → wiązania atomowe, spolaryzowane, jonowe → reakcja chemiczna → często nieodwracalna
Desorpcja → proces odwrotny do adsorpcji

## Slide 56
Odbicie
Adsorpcja
Dyfuzja
Desorpcja

## Slide 57
Etapy wzrostu powłoki
I. Nukleacja = zarodkowanie → z barierą energetyczną lub bez
II. Stopniowy wzrost zarodków i tworzenie ciągłej powłoki
Zarodkowanie aktywowane cieplnie (dyfuzyjne)
Zarodkowanie jednorodne
Zarodkowanie niejednorodne

## Slide 58
TERMODYNAMICZNA = KAPILARNA TEORIA ZARODKOWANIA
na powierzchni podłoża tworzą się skupiska atomów → klastery, agregaty, zarodki
przebieg tworzenia zarodka rozpatruje się określając zmiany G
ujęcie makroskopowe → klaster traktowany jest jako kontinuum fazy
podłoże
izotropowe energetycznie
podłoże
anizotropowe energetycznie
w dalszych rozważaniach zarodek jako wycinek kuli !

## Slide 59
Zarodkowanie jednorodne
Energia swobodna Gibbsa zarodka składa się z 2 składowych
G = GV + GS
GV = energia (składowa) objętościowa
GS = energia (składowa) powierzchniowa
Zmiana energii swobodnej G podczas wzrostu bądź zmniejszania się zarodka:
ΔG = ΔGV + ΔGS
ΔGr = - 4/3 πr3 ΔGV + 4πr2 γ
r – promień zarodka
ΔGV – różnica między entalpią swobodną jednostkową objętości kryształu i cieczy
γ – energia właściwa granicy międzyfazowej kryształ-ciecz

## Slide 60
zależność zmian funkcji G od r
wyraźne maksimum przy pewnej wartości promienia
przy przyłączaniu atomów do klasteru wartość G rośnie aż do r* i następnie maleje

## Slide 61
Co wpływa na wartości G* i r*
Stopień przesycenia fazy gazowej (p/p0)
im większe jest p/p0 tym mniejszy r* (mniejsze zarodki stają się stabilne)
p/p0 rośnie to G* maleje (maleje energia potrzebna do uzyskania stabilnego zarodka)
Temperatura podłoża
zwiększanie T przy stałym strumieniu osadzania atomów zwiększa r*

## Slide 62
Zarodkowanie niejednorodne
Stan równowagi zarodka określa równanie Younga
GP = energia powierzchniowa na granicy faz gaz-podłoże
ZP = energia powierzchniowa na granicy faz zarodek-podłoże
ZG = energia powierzchniowa na granicy faz zarodek-gaz
 = kąt zwilżania

## Slide 63
Etapy wczesnego wzrostu
dyfuzja powierzchniowa jest wystarczająco duża, by pozwalać na szybką migrację atomów
struktury są w stanie osiągać stan zbliżony do równowagi, na jeden z 3 sposobów
a) typu Volmer Weber
b) typu Frank van der Merwe
c) typu Stranski Krastanov

## Slide 64
WZROST WYSEPKOWY TYPU VOLMER WEBER
podłoże ma niższą energię swobodną niż granice fazowe,
czyli atomy osadzanego materiału wytwarzają silniejsze wiązania z samym sobą niż z podłożem.
siły kohezji są wyższe niż adhezji
materiał niejako unika podłoża

## Slide 65
Mechanizm typu Volmer Weber
wzrost wysepkowy
materiał silniej wiąże się z sobą niż z podłożem
siły adhezji większe od sił kohezji

## Slide 66
WZROST WARSTWOWY TYPU FRANK VAN DER MERWE
silne wiązania podłoże-powłoka, czyli siły adhezji znacznie przewyższają siły kohezji w materiale powłoki
niska energia powierzchniowa materiału powłoki
wysoka energia powierzchniowa podłoża
szybka dyfuzja powierzchniowa to czynnik korzystny
oraz  = 0

## Slide 67
zarodki płaskie 2D
rozrastają się poprzecznie
nie ma bariery dla nukleacji
wymagane jedynie aby w jednym miejscu znalazła się określona liczba atomów tak by mogły utworzyć nieruchomy klaster
duża ilość zarodków na podłożu ma kluczowe znaczenie
atomy uderzające w takie klastery są skłonne do tego, by migrować i ulokować się na krawędzi zarodka, dzięki temu zarodek rozrasta się poziomo, nie pionowo

## Slide 68
w pierwszej fazie osadzania materiał warstwy tworzy ciągłe monowarstwy zgodnie z mechanizmem FM zwykle 1-5 warstw
na tych warstwach zaczynają zarodkować trójwymiarowe wysepki zgodnie z mechanizmem VW
oba mechanizmy zostały już opisane
przykłady Ag na W, Ag na Si, czy Ge na Si
WZROST MIESZANY TYPU STRANSKI KRASTANOV

## Slide 69
parametr sieci zarodka znacznie różni się od parametru sieci podłoża.
niedopasowanie sieci powoduje powstanie naprężeń własnych w warstwie, które zwiększają się w miarę wzrostu grubości powłoki
po kilku monowarstwach naprężenia stają się tak duże, że układ dążąc do ich zmniejszenia zmienia sposób wzrostu na wysepkowy, co prowadzi do znacznej relaksacji naprężeń
ponadto silne wiązania pomiędzy podłożem a atomami warstwy zmieniają energię powierzchniową warstwy, co prowadzi do zmiany warunków energetycznych i sposobu wzrostu

## Slide 70
procesem wzrostu zaczynają kierować czynniki kinetyczne, a nie dyfuzja powierzchniowa
efekty kinetyczne stają się istotne gdy ziarna osiągną pewien rozmiar krytyczny
taki rozmiar, że dyfuzja po ich powierzchni zostaje bardzo ograniczona
zbyt wolne poruszanie się atomów uniemożliwia osiągnięcie stanów równowagi
pojawia się gdy dyfuzja powierzchniowa występuje tylko w ograniczonym zakresie
procesem wzrostu zaczynają kierować czynniki kinetyczne
ETAPY PÓŹNEGO WZROSTU

## Slide 71
Mechanizmy późnego wzrostu
a) polikrystaliczny
b) kolumnowy

## Slide 72
zwarta warstwa bez znaczącej ilości pustek, ale z wyraźnymi granicami ziaren
bardzo często w takich przypadkach podłoże stanowi materiał amorficzny lub też polikrystaliczny ale z dużym niedopasowaniem sieci w stosunku do materiału warstwy
ETAP PÓŹNEGO WZROSTU - POLIKRYSTALICZNY

## Slide 73
w tym przypadku dyfuzja powierzchniowa w zasadzie nie występuje
atomy pozostają na miejscach, na które zostały osadzone
bardzo chropowata struktura
kryształy kolumnowe o średnicach 10-100 nm
dużo wolnych przestrzeni nawet do 50%
struktura ta najbardziej odbiega od stanu równowagi
ETAP PÓŹNEGO WZROSTU - KOLUMNOWY

## Slide 74
Czwarty stan materii /Sir William Crookes 1879/
Def. Częściowo lub zupełnie zjonizowany gaz w którym naładowane cząstki znajdują się w stanie kolektywnego oddziaływania
Stopień jonizacji (α)
α = koncentracja cząstek naładowanych / początkowa koncentracja cząstek
Plazma -> gdy koncentacja cząstek tak duża, że ich obecność
decyduje o właściwościach gazu
(plazma przewodzi prąd elektryczny)
7. Plazma

## Slide 75
Otrzymywanie plazmy
(w elektrycznych wyładowaniach w gazie)
ze względu na warunki wyładowania (niesamoistne, samoistne)
ze względu na czas (stacjonarne, niestacjonarne)
ze względu na mechanizm fizyczny (jarzeniowe, łukowe, RF, MW)
Czynniki wpływające na charakter wyładowania:
napięcie
natężenie
ciśnienie
Przebicie gazu – napięcie przy którym następuje zapłon wyładowania

## Slide 76
Przejście w stan plazmy:
  ogrzanie gazu
  wyładowanie elektryczne
  absorpcja promieniowania elektromagnetycznego
  1eV = 1.602 10-19J = k 11600 K
  Kwazineutralność plazmy
  Zmagazynowana energia elektryczna = energia ruchu termicznego
  e2 ne λ2D / ε0 = kTe
  Promień Debye,a - λD
  wielkość na jaką mogą rozdzielić się cząstki naładowane w plaźmie

## Slide 77: 8. Fizyczne metody modyfikacji powierzchni PVD Fizyczne osadzanie powłok z fazy gazowej z udziałem plazmy

## Slide 78
Thermal deposition (osadzanie termiczne)- jony (atomy) są osadzane a częściowo odbijane, prowadzi to do osadzania cienkich filmów
Sputter- or Beam-Assisted Deposition (osadzanie rozpyleniowe lub wspomagane wiązką) – zachodzi przy wysokiej energii termicznej do 1eV, powoduje wzrost temperatury w otoczeniu osadzanych cząstek w czasie kilka ps prowadząc do wzrostu dyfuzji powierzchniowej; osadzanie jest ciągle dominującym procesem
Sputtering (rozpylanie) – powyżej kilku eV 9do MeV) uderzające jony mają wystarczającą energię do penetracji do tarczy i głównie ze względu na sprężyste kolizje, zachodzi emisja atomów tarczy; wystepuje erozja tarczy
Ion implantation (imlantacja jonów) – implantowane jony tracą energię poprzez oddziaływanie elektronowe i jądrowe z atomami podłoża
Radiation damage, phase transformation, ion beam mixing (niszczenie radiacyjne, przemiany fazowe, mieszanie wiązką jonów) – spowalnianie jonów zachodzi poprzez kolizje z atomami tarczy dając efekty strukturalne (wakasje, zmiany rozmieszczenia atomów; mieszanie, stopowanie)

## Slide 79
Rozpylanie sprężyste elektronów- można przybliżyć poprzez propagację fali i wyliczyć zróżniczkowane przekroje poprzeczne na bazie mechaniki kwantowej
Rozpylanie niesprężyste elektronów-prowadzi do jonizacji, obowiązuje empiryczna formuła Bethe dla energii powyżej 1keV
Schematyczne trajektorie elektronów (Pau 1.13)
Bombardowanie elektronami ciała stałego – elektrony penetrują do warstwy powierzchniowej i zachodzą procesy rozpylania; penetracja wiąże się ze zjawiskami: generowania X-ray, elektrony Auger,a, elektrony wstecznie odbite, elektrony wtórne emitowane z powierzchni

## Slide 80
Vapour energy (energia par)
Growth rate
[nm/s]
0.01
0. 1
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
1000
10000
100000
Average energy per deposited atom [eV]
Ionized vapour deposition
Ion beam
assisted
deposition
CVD
Evap
MBE
Sputtering
PLD

## Slide 81
Principles of vacuum coating
vacuum
chamber
Substrate
Film
Coating
source
1: Vaporisation stage
2: Transport stage
3: Nucleation and film growth stage
chemical reactivity of process gases,
electric potentials (bias)
energy source
(thermal, kinetic)

## Slide 82
Demands – industrial coating
large-area
high-rate
high reproducibility
of optimized film properties
economically
competitive
Low temperature
(new materials: polymers,
biomaterials, light metal alloys;
and for preventing distortion)
High functionality
Combination of tribological,
sensoric, decorative, optical,
electrical … properties
J.M.Lackner; Surface & Coatings Technology 200, p. 1439-1444, 2005

## Slide 83
Additional demand
large-area
high-rate
high reproducibility
of optimized film properties
high adhesion
Dependent on:
surface topography
deposition temperature
energy of vapour (particles)
etc.
Mechanical interlocking
Compound
Pseudodiffusion
Abrupt
Diffusion

## Slide 84
Energetic aspects in thin film growth
Probability
Kinetic particle energy [eV]
adsorption
inclusion
energetic peaks
sputtering
implantation
Thermal evaporation
Sputtering
PLD

## Slide 85: Metoda dwustopniowa (hybrydowa)
Warstwy kompozytowe otrzymywane na stopach niklu
Metoda PVD
Stop niklu
Obróbka jarzeniowa
Stop niklu
Stop niklu
Strefa dyfuzyjna
Ni3Al
Al2O3
NiAl
Stop niklu
Strefa dyfuzyjna
Ni3Al
AlN
NiAl
Powłoka aluminium
Utlenianie
Azotowanie

## Slide 86: Fraktografia
warstwa kompozytowa typu:
Al2O3+AlCr2+NiAl+Ni3Al+Cr(Ni,Fe)+Ni(Cr,Fe,Al)

## Slide 87: Model warstwy kompozytowej
NiAl
Ni3Al

## Slide 88: 9. Oddziaływanie jonów i elektronów z powierzchnią ciała stałego
Procesy zachodzące podczas bombardowania jonami ciała stałego w zależności od energii jonów (Pau1.1)

## Slide 89
Energetic aspects in thin film growth
Probability
Kinetic particle energy [eV]
adsorption
inclusion
energetic peaks
sputtering
implantation
Thermal evaporation
Sputtering
PLD

## Slide 90
LASER
Light Amplification by Stimulated
Emission of Radiation
Inversion of occupations Inversion of occupations is a term defining the state of the system in which in the state with higher (excited) energy there is a larger number of particles than in the state with lower (basic) energy. Inversion of occupations is a fundamental concept enabling the understanding of laser operation

## Slide 91
L A S E R Y
akronim od (ang.) Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
Inwersja obsadzeń
Inwersja obsadzeń to pojęcie określajace stan układu w którym w stanie o energii większej (wzbudzonym) jest większa liczba cząstek niż w stanie o energii niższej (podstawowym).
Inwersja obsadzeń jest fundamentalnym pojęciem umożliwiajacym zrozumienie działania lasera

## Slide 93
Drugim rodzajem emisji promieniowania przez atom jest emisja wymuszona. Zjawisko to ma miejsce wówczas, gdy do atomu, będącego w stanie wzbudzonym, wpada foton o energii równej energii wzbudzenia. Foton ten wymusza przejście elektronu w atomie do stanu podstawowego, co powoduje emisję drugiego fotonu o tej samej energii. Obydwa fotony mają tą samą częstotliwość i są zgodne w fazie. Oznacza to, że tworzą one spójną falę elektromagnetyczną, która może wymusić emisję promieniowania przez inne atomy, będące w tym samym stanie wzbudzonym.
Zjawisko emisji wymuszonej zostało odkryte w 1916 roku przez Alberta Einsteina i stanowi ono podstawę działania wszelkiego rodzaju laserów.

## Slide 94
Stimulated emission is the process by which an incoming photon of a specific frequency can interact with an excited atomic electron (or other excited molecular state), causing it to drop to a lower energy level. The liberated energy transfers to the electromagnetic field, creating a new photon with a phase, frequency, polarization, and direction of travel that are all identical to the photons of the incident wave. This is in contrast to spontaneous emission, which occurs at random intervals without regard to the ambient electromagnetic field.
The process is identical in form to atomic absorption in which the energy of an absorbed photon causes an identical but opposite atomic transition: from the lower level to a higher energy level. In normal media at thermal equilibrium, absorption exceeds stimulated emission because there are more electrons in the lower energy states than in the higher energy states. However, when a population inversion is present, the rate of stimulated emission exceeds that of absorption, and a net optical amplification can be achieved. Such a gain medium, along with an optical resonator, is at the heart of a laser or maser. Lacking a feedback mechanism, laser amplifiers and superluminescent sources also function on the basis of stimulated emission
The phenomenon of forced emission was discovered in 1916 by Albert Einstein and it is the basis for the operation of all kinds of lasers.

## Slide 95
Inversion of occupations in statistical mechanics - the state of the system in which the number of particles with higher energy is greater than those of lower energy. Inversion of occupations is used in laser operation. Boltzmann distribution If the statistical system (atoms) consists of many simple systems, each of which can take one of two states 1. a basic level with E1 energy, or 2. an excited level with E2 energy, where E2> E1.

## Slide 96
Inwersja obsadzeń w mechanice statystycznej – stan układu, w którym liczba cząstek o energii wyższej jest większa niż cząsteczek o energii niższej. Inwersja obsadzeń jest wykorzystana w działaniu lasera.
Rozkład Boltzmanna
Jeżeli układ statystyczny (atomów) składa się z wielu prostych układów, z których każdy może przyjmować jeden z dwóch stanów
1.poziom podstawowy o energii E1, lub
2.poziom wzbudzony o energii E2, przy czym E2>E1.
Liczba atomów w stanie podstawowym jest określona przez N1, a w stanie wzbudzonym przez N2. Różnica energii między poziomami determinuje pochłonięcie lub emisję fotonu o częstości ν21 określonej wzorem
E 2 − E 1 = Δ E = h ν 21 {\displaystyle E_{2}-E_{1}=\Delta E=h\nu _{21}\,} {\displaystyle E_{2}-E_{1}=\Delta E=h\nu _{21}\,},
gdzie h to stała Plancka.
Układ ten, zgodnie z rozkładem Boltzmanna, w temperaturze T będzie miał rozkład obsadzeń
N 2 N 1 = exp ⁡ ( − ( E 2 − E 1 ) k T ) {\displaystyle {\frac {N_{2}}{N_{1}}}=\exp \left({\frac {-(E_{2}-E_{1})}{kT}}\right)} {\displaystyle {\frac {N_{2}}{N_{1}}}=\exp \left({\frac {-(E_{2}-E_{1})}{kT}}\right)},
gdzie
k – stała Boltzmanna,T – temperatura.
Wnioski z rozkładu Boltzmanna:
W temperaturze zera bezwzględnego, wszystkie atomy znajdują się w stanie o najniższej energii
Wzrost temperatury powoduje wzrost liczby atomów w stanie o większej energii
W dowolnej temperaturze więcej atomów będzie w stanie o niższej energii ( E 1 ) {\displaystyle (E_{1})} {\displaystyle (E_{1})}, niż w stanie o wyższej energii (E 2 {\displaystyle E_{2}} E_{2})
W pewnych warunkach możliwe jest doprowadzenie do stanu, w którym więcej atomów znajduje się w wyższym stanie wzbudzenia. Układ taki nie jest trwały i dąży do rozkładu zgodnego z rozkładem Boltzmanna. Stan taki nazywamy inwersją obsadzeń.
Stan inwersji obsadzeń jest warunkiem pracy lasera.

## Slide 97: 10. Interaction of laser beam with the surface
Laser application in materials engineering
Cutting
Welding
Surface heating and hardening
Drilling
Surface melting or alloying
Laser rapid prototyping
Ablation and pulsed laser deposition

## Slide 98: Laser construction
Pump source
Highly
Reflective
mirror
Partially
reflective
mirror
Laser medium
Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation
Laser output;
parallel, monochromatic, coherent

## Slide 99
Laser outline

## Slide 100: Budowa lasera
Energia pompowania
Zwierciadło końcowe
reflektujące
Zwierciadło przednie
półprzepuszczalne
Materiał laserujący
Wzmocnienie poprzez emisję wymuszoną
Promieniowanie
laserowe
równoległe, jednobarwne, spójne

## Slide 101: Właściwości promieniowania laserowego
Mała rozbieżność
Laser
„Normalne” światło
rozproszone,
przestrzenne
mocno skupione,
równoległe

## Slide 102: Właściwości promieniowania laserowego
Monochromatyczność (jednobarwność)
Laser
„Normalne” światło
ściśle ograniczona
długość fali
różne długości
fal
Energia
Długość fali

## Slide 103: Właściwości promieniowania laserowego
Spójność (czasowa i przestrzenna)
Laser
"Normalne” światło
Promieniowanie laserowe,
fale w tej samej fazie i
amplitudzie
"Normalne” światło,
fale różnią się w fazie,
rozchodzą się przestrzennie
n · 

## Slide 104: Typy laserów
Laser
Budowa
Zastosowanie
Materiał laserujący
Hel-Neon
Argon
Tlenek węgla
Rubin
Nd-YAG
Barwnikowy
Półprzewodnikowy
Gazowy
Gazowy
Gazowy
Ciało stałe
Ciało stałe
Ciekły
Ciało stałe
Ne
Ar
CO2
Cr
Nd
Organ. barwnik
Ga As
Pomiary
Holografia
Obróbka materiałów
Obróbka materiałów
Obr.materiałów-precyzyjna
Spektroskopia
Opt.przekaz inform.
Obróbka materiałów
Lasery nowej generacji
- Włóknowe (2-1,54µm) ciało stałe Yb – Ho telekomunikacja,radary,medycyna
Dyskowe (1.3- 2.0µm) ciało stałe Yb spawanie, cięcie
Yb-iterb; Ho-holm

## Slide 105: Lasery nowej generacji

## Slide 106: Zakres długości fal
Długość fali [nm]
Częstotliwość[Hz]
10 -2
10 0
10 1
10 2
10 3
10 4
10 5
10 6
10 7
10 8
10 9
10 -1
10 19
10 18
10 17
10 16
10 15
10 14
10 13
10 12
10 11
10 10
10 9
Laser
Rentgenowskie-
promieniowanie
--prom.
380
400
500
600
700
780
[nm]
Światło widzialne
100
380
300
[nm]
200
Ultrafiolet
(UV)
[nm]
10 4
10 5
10 6
Podczewień
(IR)
10 3

## Slide 107: Zakres długości fal
Dł.fali [nm]
10 -2
10 0
10 1
10 2
10 3
10 4
10 5
10 6
10 7
10 8
10 9
10 -1
380
400
500
600
700
780
[nm]
widzialne
100
380
300
[nm]
200
(UV)
[nm]
10 4
10 5
10 6
(IR)
10 3
Laser
Helium-Neon-Laser
CO2-Laser
Nd-YAG-Laser
Półprzewodn.-Laser
Excimer-Laser

## Slide 108: Oddziaływanie promieniowania laserowego
Zakres dł.fal
Oddziaływanie na oko
Oddziaływanie na skórę
100-315 nm
Zapalenie rogówki
Poparzenie, przyspieszenie starzenia
315-380 nm
Mętnienie soczewki
Ciemnienie
pigmentu, zapalenie
380-780 nm
Uszkodzenie siatkówki
3000-100000 nm
Zapalenie rogówki
Mętnienie soczewki, uszkodzenie
siatkówki
780-1400 nm
1400-3000 nm
Mętnienie soczewki, zapalenie
rogówki
Zapalenie
CO2-Laser
Nd-YAG-Laser
UV
Widz.
IR
Excimer-Laser
Diodowy laser
dużej mocy
Wzmocnienie pigmentu
He-Ne-Laser

## Slide 110: Oddziaływanie impulsów laserowych
Mechanizm niszczenia przy impulsach laserowych
(wysokie energie i moce)
Czas oddziaływ.
Rodzaj impulsu
Mechanizm niszczenia
krótszy niż 10-9 s
10-9 do 10-1 s
0,1 do 10 s
dłuższy niż 10 s
Mody sprzężone
Impulsy gigantyczne
Laser impulsowy,
powyżej 0,25 s
laser liniowy
Laser liniowy
Przebicie elektryczne
Akustyczna fala uderzeniowa,
Odparowanie,
Procesy termiczne
Procesy termiczne
Procesy termiczne,
Procesy fotochemiczne

## Slide 111: 10. Oddziaływanie wiązki laserowej z powierzchnią
Zastosowanie laserów w inżynierii materiałowej:
Cięcie
Spawanie
Nagrzewanie powierzchniowe i hartowanie
Drążenie
Przetapianie powierzchniowe
Natapianie – szybkie laserowe prototypowanie
Ablacja i osadzanie laserem impulsowym

## Slide 112: Absorpcja światła laserowego
Promieniowanie laserowe rozprzestrzeniając się w różnych ośrodkach podlega prawom odbicia, załamania, polaryzacji i pochłaniania
Gdy promieniowanie monochromatyczne, tworzące równoległą wiązkę przechodzi przez ośrodek pochłaniający, jego natężenie maleje w miarę przenikania promieniowania wgłąb, a zmianę natężenia promieniowania opisuje prawo Lamberta
I = I0 e –αx
I0 , I – natężenia początkowe i po przebyciu warstwy o grubości x
α - współczynnik absorpcji promieniowania w ośrodku zależny od długości fali
W wyniku absorpcji, energia elektromagnetyczna wiazki laserowej przekształca się w energię elektryczną, cieplna, chemiczną i mechaniczną

## Slide 113: Mechanizmy absorpcji promieniowania laserowego
Mechanizm klasyczny
od długości fali λ = 10,06 μm do λ = 0,53 μm /druga harmoniczna lasera Nd:YAG/
Zwany „inversebremsstrahlung” – proces odwrotny do procesu hamowania elektronów
/promieniowanie hamowania - w wyniku hamowania elektronu w polu jądra atomowego elektron generuje promieniowanie elektromagnetyczne EM/
Klasyczny mechanizm absorpcji powoduje przyśpieszenie elektronów w polu EM fali promieniowania laserowego, elektrony zderzają się z atomami jonizując je, a następnie uciekają z obszaru plazmy tworząc pole elektryczne przyśpieszające podążające za elektronami jony; występuje grzanie peryferyjnych obszarów ogniska plazmowego do stosunkowo wysokich temperatur, w wyniku czego następuje topienie i parowanie dużej ilości materiału
Aby zapoczątkować klasyczny mechanizm absorpcji, potrzebne są swobodne elektrony; muszą zostać one uwolnione w procesie absorpcji wielofotonowej

## Slide 114
Absorpcja wielofotonowa
dla małych długości fali np. lasery ekscymerowe:
λ = 248 nm (KrF) ;
λ = 193 nm (ArF);
λ = 157 nm (F2)
dla laserów pracujących z krótkimi nanosekundowymi (10-9s), pikosekundowymi (10-12s) lub femtosekundowymi (10-15) impulsami
(lasery ekscymerowe lub CO2 i Nd:YAG z modulatorem dobroci Q-switch)
Występuje gdy energia kwantów promieniowania laserowego jest duża – ablacja laserowa
proces jest atermiczny – temperatura wytworzonej plazmy jest niższa niż w przypadku laserów długofalowych – pozwala osadzać na podłożach termicznie czułych
Ablacja – proces, w którym wysokoenergetyczne kwanty promieniowania laserowego wywołują obniżenie energii wiązań pomiędzy cząstkami, co umożliwia zdejmowanie warstw atomowych jedna po drugiej

## Slide 115
Klasyfikacja powierzchniowej obróbki laserowej
nagrzewanie przetapianie szok termiczny
↓ ↓ ↓
wyżarzanie wzbogacanie platerowanie utwardzanie
hartowanie powierzchniowe udarowe
warstwy hartowanie
szkliste przetopieniowe

## Slide 116
Nagrzewanie materiałów za pomocą promieniowania laserowego (Kus.2.1)
Laserowa obróbka cieplna (Kus.2.2 , 2.3)

## Slide 117: 11. Wyładowanie magnetronowe w procesach plazmowych
Źródła rozpylania
System rozpylania diodowego
Konwencjonalny magnetron
Niezbalansowany magnetron
Nisko-ciśnieniowy magnetron
Magnetron ze wspomaganiem jonizacyjnym z użyciem wiązki elektronów, rf lub wyładowania mikrofalowego
Magnetron jonizujący
Wysokiej mocy, szybki magnetron
System rozpylania z magnetronem o zamkniętym polu
Magnetron podwójny

## Slide 118
System rozpylania diodowego
Podłoże leży na anodzie zanurzone w plaźmie
Konwencjonalny magnetron
Pole magnetyczne jest zastosowane aby utrzymać wyładowanie jarzeniowe w pobliżu rozpylanej katody (tarczy); obwód magnetyczny zlokalizowany jest poza rozpylaną katodą tworząc ponad nią półeliptyczny kanał pola magnetycznego
Niezbalansowany magnetron
Ze względu na bardzo istotne uwięzienie plazmy w pobliżu tarczy, podłoże znajduje się w plaźmie o niskiej gęstości; uzyskuje się ten system poprzez zastosowanie dodatkowego zewnętrznego obwodu magnetycznego; zaletą jest: możliwość ciągłej kontroli pola ponad tarcza (i) oraz utrzymania stałego napięcia wyładowania jarzeniowego podczas pracy tarczy (ii)

## Slide 119
Schematy (Pau 3.1)
(a) Systemu rozpylania diodowego
(b) Konwencjonalnego magnetronu
(c) Niezbalansowanego magnetronu

## Slide 120
Rozpylanie w polu magnetycznym , czyli tzw. rozpylanie magnetronowe, zapewnia wydłużenie drogi swobodnej elektronów, dzięki czemu można uzyskać gęstość prądu jonowego 10 – l00 razy większą niż przy prostym rozpylaniu, z jednoczesnym obniżeniem ciśnienia w środowisku reakcji (komorze). Schemat układu do osadzania pokryć z wykorzystaniem rozpylania magnetronowego przedstawia poniższy rysunek.
Schemat ideowy rozpylania magnetronowego

## Slide 122
Schemat źródła magnetronowego (przekrój) i magnesu stałego
1 - target-katoda , 2 - anoda
3 - nabiegunniki, 4 - przestrzeń środkowa
5 - przestrzeń erozyjna, 6 - pobocze z warstwą ustronną

## Slide 123
Niejednorodne pole magnetyczne magnesu trwałego zakrzywia tor elektronu, wybitego z powierzchni targetu w wyniku bombardowania jonowego i prowadzi go stycznie wzdłuż linii sił pola przy powierzchni. Spiralny ruch elektronu zwiększa prawdopodobieństwo zderzeń a tym samym wzmocnienie jonizacji. Wzmocnienie to przynosi wzrost szybkości rozpylania.
Ruch elektronu w polu magnetycznym magnetronu

## Slide 124
Rozwiązania konfiguracji układów magnetycznych do różnych typów magnetronów

## Slide 125
Nisko-ciśnieniowy magnetron
Głównym problemem przy rozpylaniu przy niskim ciśnieniu jest eliminacja utraty naładowanych cząstek pochodzących z wyładowania; stosuje się poprawę uwięziania plazmy lub/i zastosowanie dodatkowej jonizacji rozpylonego gazu
Zasada rozpylania nisko-ciśnieniowego: (Pau 3.2)
(a) Poprawa uwięziania; (b) dodatkowa jonizacja

## Slide 126
Magnetron ze wspomaganiem jonizacyjnym z użyciem wiązki elektronów, rf lub wyładowania mikrofalowego
Utrata naładowanych cząstek może być kompensowana poprzez dodatkową jonizację rozpylonego gazu
Magnetron z dodatkową jonizacją gazu: (Pau 3.4)
Magnetron konwencjonalny z wiązką elektronów z gorącej katody
Magnetron konwencjonalny ze źródłem łukowej katody wydrążonej

## Slide 127
Magnetron jonizujący
Podczas wyładowania w magnetronie obecne są głównie jony Ar+, jonizacja rozpylonych atomów jest mała ok..1% lub mniej ale bardzo ważna ze względu na zastosowania (poprawia jednorodność osadzania w wąskich szczelinach); stosuje się cewki pomiędzy magnetronem a podłożem
Zasada magnetronu jonizującego (Pau 3.5)

## Slide 128
System rozpylania z magnetronem o zamkniętym polu
Magnetron podwójny
Doskonałe uwięzienie plazmy podczas wyładowania magnetronowego jest podstawowym założeniem dla optymalizacji w zaawansowanych procesach magnetronowych; stosuje się układy z jednym lub kilkoma magnetronami pracującymi w zamkniętej konfiguracji
Schemat systemu z czterema magnetronami w konfiguracji zamkniętej (Pau 3.7)

## Slide 129
W zależności od parametrów procesu rozpylania wyróżnia się:
Niereaktywne rozpylanie przy stałym prądzie (dc) lub częstotliwości (rf)
Rozpylanie reaktywne
Rozpylanie wspomagane jonami argonu
Nisko-ciśnieniowe rozpylanie
Impulsowe rozpylanie dc lub rf
Szybkie rozpylanie
Samo-rozpylanie
Rozpylanie wspomagane jonami rozpylonego materiału
Impulsowe rozpylanie z napięciem bazy (bias)
Nisko-energetyczne rozpylanie z bias
Procesy 1-4 są stosowane
Procesy 5-10 są w przygotowaniu do wdrożenia

## Slide 130
Wysokiej mocy, szybki magnetron
Typowe magnetrony posiadają moce w zakresie od kilku Wcm-2 do
10 Wcm-2, powodem rozwoju magnetronów dużej mocy jest:
Wzrost szybkości osadzania i skrócenie czasu procesu
Alternatywna technologia mogąca zastąpić szybkie ale nieekologiczne metody galwaniczne
Poprawy jonizacji rozpylanego materiału
Eliminacji gazu tworzącego się w procesie rozpylania
Argon stosuje się zazwyczaj jako gaz w rozpylaniu
Ze względu na poziom ciśnienia gazu pAr magnetrony dzieli się na cztery grupy:
1. konwencjonalne rozpylanie pAr ≥0.1 Pa
2. nisko-ciśnieniowe rozpylanie pAr ≤0.1 Pa
3. Szybkie rozpylanie przy pAr > p0 ≈10-3 Pa
4. samo-rozpylanie przy pAr = 0

## Slide 131: 12. Modyfikacja powierzchni poprzez oddziaływanie jonów
Modyfikacja powierzchni materiałów poprzez zanurzenie w plaźmie i implantację jonów (Plasma Immersion Ion Implantation PIII)
Oddziaływanie jonów na powierzchnię materiałów
PIII – stosuje się do modyfikacji powierzchni półprzewodników, metali, izolatorów; materiał zanurzony jest w plaźmie przy danym potencjale (ujemny potencjał – impulsowy)
W zależności od źródła plazmy:
gazowe (GPIII),
ciało stałe – metal (MPIII) – proces katodowy lub rozpylanie

## Slide 132
Schemat gazowego systemu GPIII (Pal 4.1)
Schemat systemu wspomaganego poprzez rozpylanie MPIII (Pal 4.5)

## Slide 133
Różnica do zanurzenia w plaźmie (PIII) – wyższa energia; wystąpienie łuku elektrycznego kontroluje maksymalną energię
Źródło energii do implantacji jonów –
konieczność jonizacji gazu lub pary stosując elektrony o energii 100-200 eV (redukcja ciśnienia)
Zasada procesu:
jony przyśpieszone elektrycznie do dużych szybkości uderzają w powierzchnię (są implantowane), a celem jest podwyższenie właściwości: elektrycznych, tribologicznych, korozyjnych itp.
System składa się:
ze źródła jonów
ze źródła wysokiego napięcia
Zastosowanie: do metali i stopów (głównie implantacja jonów azotu),
ceramiki, polimerów

## Slide 134: Oddziaływanie jonów z powierzchnią
W wyniku oddziaływania energetycznych cząstek lub jonów z atomami tarczy zachodzi szereg procesów (Pau 10.1)

## Slide 135
Uporządkowanie efektów oddziaływania cząstek energetycznych w zależności od energii (Pau 10.2)

## Slide 136: 13. Modyfikacja powierzchni poprzez plazmową implantację jonów
Wybrane jony są przyśpieszane elektrycznie do dużych prędkości i wbijane lub implantowane do obrabianego materiału celem podwyższenia właściwości (elektrycznych, tribologicznych, antykorozyjnych)
System do implantacji powinien posiadać:
Żródło jonów
System wysokiego napięcia
Komorę zabezpieczającą przed przebiciem elektrycznym
ponadto: system separatora jonów, próżniowy (10-6 mbara), kontroli próżni

## Slide 137: 14. Modyfikacja powierzchni nisko-energetyczną i wysoko-prądową wiązką elektronów
Źródła o szerokiej aperturze ≥50cm2
Niskiej energii do około 40eV
Dużym prądzie do koło 50kA
przy mikrosekundowym oddziaływaniu wiązki elektronów na materię
Efekty wywołane transferem ciepła:
-resolidification
-kontrolowane odparowanie
-czyszczenie powierzchni
-stopowanie w warunkach nierównowagowych

## Slide 138: 15. Laserowa modyfikacja powierzchni poprzez przetopienie
Szybka krystalizacja → mikrostruktura
Lokalizacja dyfuzji w obszarze ziaren i szerokości granic
Ograniczony zakres kolizji pomiędzy atomami

## Slide 139
10-5
10-3
10-1
101
103
Normal
solidification
Rapid solidification
l2V= const.
LOCALISATION OF DIFFUSION
SOLUTE
TRAPPING
VO
V [m/s]
d2V= const.
d- length of microstructure
d represents
either l
or R
l-eutectic spacing
R- dendrite tip radius
V- growth velocity

## Slide 140
W. Kurz, D. J. Fisher, Fundamentals of Solidification; TRANS. TECH. PUBL. 1992

## Slide 141
Rodzaje szybkiej krystalizacji
Laserowe przetapianie powierzchni
Odlewanie na wirujący walec
Atomizacja

## Slide 142
melt spinning
laser treatment
atomization
velocity (V)
temperature
gradient (G)
cooling
rate (T)
G/V ratio

## Slide 143
Laser Modification
  Nd:YAG
  CO2
  Diode laser

## Slide 144
Przekrój poprzeczny strefy nadtopionej laserem (Pau 7.5)
Zakresy zmiany morfologii stabilnej (płaskiej) granicy międzyfazowej (Pau 7.6)

## Slide 145
Przechłodzenie stężeniowe (Pau 7.7)
Lokalna równowagowa temperatura krystalizacji:
T1 (C0) – T1 = m (C0 – C1 )
gdzie: T1 (C0) temperatura likwidus dla składu wyjściowego
Gradient temperatury:
G = (dTq/dz)z=0

## Slide 146
Al30Zn

## Slide 147: 16. Szybkie laserowe protypowanie Laser prototyping
Proces hybrydowy
Laserowe natapianie + szybka obróbka nagniataniem
Hybrid manufacturing process
Laser cladding + high speed milling

## Slide 148
Combination of different metals within one part.
The Hybrid Concept

## Slide 149
Schematic representation of the laser cladding process
Introduction

## Slide 150
HSC milling machine combined with a Nd:YAG
laser cladding nozzle.

## Slide 151
Tool path generation for milling

## Slide 152
Tool path generation for LC

## Slide 153
Wineglass fabricated by 5-axis LC
Results And Conclusions

## Slide 154
Drukowanie przestrzenne - Druk 3D (ang. 3D printing) – proces wytwarzania trójwymiarowych, fizycznych obiektów na podstawie komputerowego modelu. Początkowo była to jedynie jedna z metod szybkiego prototypowania używana zarówno do budowania form jak i samych prototypów. Wraz z postępami dokładności wykonania obiektów przez drukarki 3D, stała się także metodą wykonywania gotowych obiektów, w tym zabawek, ubrań, czekoladek[1], a nawet protez.

## Slide 155
Druk 3D
Części wydrukowane technologią 3D

## Slide 157
Najpopularniejsze rodzaje druku 3D[10]:
FDM (ang. Fused Deposition Modelling) – termoplastyczny materiał wyciskany przez dysze.
MJP (ang. Multi Jet Printing) – napylany cienkimi warstwami fotopolimer utwardzany światłem UV.
CJP (ang. Color Jet Printing) – gipsowy proszek barwiony tuszem (druk 3D w kolorach).
SLS (ang. Selective Laser Sintering) – cienkie warstwy proszku budulcowego stapiane laserem.
DMLS (ang. Direct Metal Laser Sintering) – proszki metali topione laserem dużej mocy. Druk 3D z metalu.
Binder Jetting - proszki metaliczne lub proszki piasku są łączone za pomocą ciekłego spoiwa

## Slide 158: 17. Osadzanie laserem impulsowym z wykorzystaniem ablacji laserowej
Metoda PLD (pulsed laser deposition)
Ablacja – proces, w którym wysokoenergetyczne kwanty promieniowania laserowego wywołują obniżenie energii wiązań pomiędzy cząstkami, co umożliwia zdejmowanie warstw atomowych jedna po drugiej

## Slide 159
Vapour energy
Growth rate
[nm/s]
0.01
0. 1
1
10
100
1000
0.1
1
10
100
1000
10000
100000
Average energy per deposited atom [eV]
Ionized vapour deposition
Ion beam
assisted
deposition
CVD
Evap
MBE
Sputtering
PLD

## Slide 160
Energetic aspects in thin film growth
Probability
Kinetic particle energy [eV]
adsorption
inclusion
energetic peaks
sputtering
implantation
Thermal evaporation
Sputtering
PLD

## Slide 161
Pulsed Laser Deposition
Vacuum pump
Vacuum chamber
Gas flow
Vapour
Substrate suspension
turnable target
Beam guiding system
Pulsed laser
(Nd:YAG)

## Slide 162
HybridPLD coating system
Process control
(plasma emission,
gas analytics,
optical plasma spectroscopy, Raman spectroscopy,
Quartz oscillator,
Temperature, etc.)
4
p
u
l
s
ed
l
a
s
e
r
s
(
N
d
:
Y
A
G
)
Vacuum chamber
(height 650 mm)
Vacuum
pump
Gas flow
control
(Ar, O, N,...)
ALS linear
ion source
PLD evaporator
(rotating target)
Magnetron sputter sources
(RF, MF pulsed DC)
& bias voltage supply
Substrates
Substrate mounting
(heating, cooling)
Rotary table (Ø 560 mm)
for substrate movement
Substrate
rotation
P
l
a
s
m
a
2
2
J.M.Lackner, W.Waldhauser, Galvanotechnik 96, p. 2208-2216, 2005

## Slide 163
Titanium target ablation in the vacuum 10-5mbar (10-3 Pa)
CHAMBER ENVIRONMENT INTERACTION ON THE SHAPE OF THE PLASMA FLOW
Plasma plum flow as a function of time (CCD registration)

## Slide 164
Titanium target ablation in 5 Pa (5x10-2mbar) pressure
CHAMBER ENVIRONMENT INTERACTION ON THE SHAPE OF THE PLASMA FLOW
Plasma plum flow as a function of time (CCD registration)

## Slide 165
Advantages of PLD
high local temperatures on target surface  large number of coatings materials
short laser pulses  congruent evaporation of the target material
evaporation in vacuum without the use of crucibles  high purity of coatings
high kinetic energies of the vaporised particles  improved adhesion, extremely fine structure
very low substrate temperatures possible
         coating of temperature sensitive parts
J.M.Lackner; Surface & Coatings Technology 200, p. 1439-1444, 2005

## Slide 166
Procesy fizyko-chemiczne podczas transportu odparowanej strugi
Energia uderzających cząstek po przelocie i rekombinacji cząstek zjonizowanych wiąże się głównie ze zmianą ich dynamiki wzdłuż osi strugi
Rozkład cząstek w strudze posiada silne maksimum względem osi strugi
Gdy ablacja zachodzi w próżni to tworzące się aglomeraty w przypadku tarczy wieloskładnikowej w zależności od warunków energetycznych posiadają skład kompatybilny z tarczą
Gdy ablacja zachodzi w gazie zachodzi dysocjacja cząstek podstawowych prowadzący do reakcji pomiędzy atomami
Podczas ekspansji strugi w gazie dochodzi do kolizji pomiędzy atomami prowadząc do włączenia obcych cząstek i utworzenia aglomeratów których skład jest kompatybilny ze stechiometrią tarczy

## Slide 167
Ti/TiN- 32 layers

## Slide 168
Cr/CrN
8- layers
32- layers
64- layers

## Slide 169
Cr/CrN- 8 layers (HRTEM)

## Slide 170
250nm
Ti
TiN
Ti
TiN
<111>
<010>
<011>
<221>
<122>
Ti/TiN- X-ray texture tomography

## Slide 171
Cr/CrN- X-ray texture tomography

## Slide 172
Cr/CrN- 4 layers (defect)
Lc=3N

## Slide 173: 18. Czyszczenie powierzchni z wykorzystaniem ablacji laserowej
Główne mechanizmy odpowiedzialne za ablację:
Rozpylanie kolizyjne
Rozpylanie termiczne
Rozpylanie elektronowe
Rozpylanie rozwarstwieniowe
Rozpylanie hydrodynamiczne
Renowacja dzieł sztuki laserem impulsowym – selektywne usunięcie warstwy wierzchniej zanieczyszczeń przy minimalnej ingerencji w obszary bezpośrednio do niej przylegającej

## Slide 174: 19. Modyfikacja powierzchni plamą termiczną
Plazma termiczna
tworząca się podczas wyładowania stało-prądowego (dc) lub generowanego częstotliwości a radiową (RF) przy ciśnieniu atmosferycznym oraz ciśnieniu zredukowanym (pomiędzy 10 i 50 KPa) wykorzystywana jest szeroko stosowana w inżynierii powierzchni od lat 60-tych
Osadzanie z wykorzystaniem plazmy (natrysk plazmowy);
metaliczne i niemetaliczne cząstki są osadzane w stanie ciekłym lub półciekłym na podłożu (Pau 9.1)

## Slide 175
Rozróżnia się następujące systemy natrysku plazmowego:
stałoprądowy (d.c)
przy częstości radiowej (RF)
w łuku elektrycznym (podłoże jest elementem obwodu elektrycznego)
dwu-drutowy (łuk pomiędzy dwoma drutami o ciągłym przesuwie)
Schemat procesu stało-napięciowego (Pau 9.2)
Schemat procesu z łukiem pomiędzy drutami (Pau 9.5)

## Slide 176
Sferoidyzacja proszków
Proces prasowania (metalurgia proszków) wymaga sferoidalnych cząstek
Poprawa sypkości (podajniki zasilające układy)
Wzrost gęstości (zmniejszenie porowatości warstw lub części)
Eliminacja wgłębień i pęknięć
Zmiany morfologii powierzchni; gładsza powierzchnia powoduje niższe zużycie cierne i kontaminację cząstek będących efektem efektów zużycia
Poprawa czystości proszków poprzez selektywną reakcję/ odparowanie pewnych zanieczyszczeń

## Slide 177
Natryskiwanie plazmowe
- dziś i jutro

## Slide 178
Pierwsze zastosowania techniki natryskiwania plazmowego - nakierowane na antykorozyjne zabezpieczenie blach stalowych przez ich ocynkowanie ogniowe - opracowane zostało przez Schoopa już z początkiem XX w.
Schemat procesu natryskiwania plazmowego
materiał
energia
gaz/powietrze
strumień
podłoże

## Slide 179
Podział technik natryskiwania plazmowego
Bazujące na energii spalania
Bazujące na energii elektrycznej
ogniowe / płomieniowe *
detonacyjne
łukowe *
pod-/ nad-dźwiękowe
plazmowe*
T[oC] ~ 3 000 ~ 3000 ~ 3 000 ~ 4 000 5 000 - 25 000
V [m/s] 40 - 100 ~ 2000 400 - 1000 - 1600 50 - 150 80 - 300
Podsumowanie:
niska szybkość nanoszenia/ słaba adhezja + duża porowatość / niski koszt
wysoka szybkość nanosz. / dobra adhezja + mała porowatość / wysoki koszt
*czasami w nazwach dodawana jest informacja o „ciśnieniu”

## Slide 180
Klasyfikacja natryskiwanych plazmowo warstw pod kątem wykorzystaniem ich własności i zastosowań
Bariery cieplne
Przewodnictwa cieplnego
„Mosty” cieplne
„Skrawalności”
Samo-uszczelnienia
Wytrzymałości i twardości
Tarcie- ścieranie
Tarcie- poślizg

## Slide 181
Powłoki natryskiwane termicznie
Natryskiwanie termiczne to proces osadzania cząstek w którym stopione, pół stopione i nie stopione
cząstki zostają osadzone na podłożu i mikrostruktura powłoki wynika z zestalania i spiekania cząstek
(Bunshah 1982)

## Slide 182
Metodami natryskiwania termicznego można uzyskać warstwy charakteryzujące się:
dużą odpornością na ścieranie, wysoką temperaturę i korozję
określonymi parametrami termicznymi (Thermal Barier Coatings - powłoki izolujące termicznie)
biokompatybilnością (hydroxyapatyt – natr. plazmowe, amorficzna 30 – 200 um)
Ponadto uzyskuje się:
warstwy przewodników jonów w ogniwach(Solid Oxygen Fuel Cells). (porowate elektrody i gęste membrany)
regenerację zużytych części maszyn, aparatury chemicznej, powłoki dekoracyjne
Istnieje możliwość natryskiwania wielowarstw (np. w celu zniwelowania różnicy współczynników
rozszerzalności cieplnej podłoża i warstwy nanoszonej) oraz uzyskiwanie materiałów gradientowych
(FGM Functionally Graded Material) o gradiencie składu, wielkości ziaren, porowatości.
Powłoki natryskiwane termicznie

## Slide 183
Powłoki natryskiwane termicznie
CZĄSTECZKA
PUSTKA
PODŁOŻE
WTRĄCENIE TLENKOWE
NIEROZTOPIONA CZĄSTKA
Typowa mikrostruktura powierzchni
Analiza warstw: mikroskopia optyczna,
SEM, EDX, metody analizy obrazu
0,2 – 10 mm

## Slide 184
Powłoki natryskiwane termicznie
 | Szybkość cząstek [m/s] | Adhezja [Mpa] | Zawartość tlenków [%] | Porowatość [%] | Prędkość nanoszenia [kg/h] | Typowa grubość powłoki [mm]
Płomieniowe | 40 | <8 | 10 - 15 | 10 - 15 | 1 - 10 | 0,2 - 10
Łukowe | 100 | 10 - 30 | 10 - 20 | 5 - 10 | 6 -60 | 0,2 - 10
Plazmowe | 200 -300 | 20 -70 | 1 - 3 | 5 - 10 | 1 - 5 | 0,2 - 2
HVOF | 600 - 1000 | >70 | 1 - 2 | 1 - 2 | 1 - 5 | 0,2 - 2
Detonacyjne | 800 - 1000 | >70 | 0,1 | 0,1 - 1 | 1 – 2,5 | bd
Porównanie kilku metod natryskiwania

## Slide 185
Charakterystyka uzyskiwanych powłok:
możliwość nanoszenia warstw metali (Ti), stopów (NiCr), ceramiki (Al2O3), cermetów (Cgraf pokryty powierzchniowo Ni)
węglików (Cr2C3)
nanoszone warstwy mogą być grube
wiązanie warstwa - podłoże jest mechaniczne, adhezyjne lub dyfuzyjne
(nie występuje nadtopienie powierzchni podłoża)
możliwe jest natryskiwanie materiałów i podłoży metalurgicznie niezgodnych (T1>T2)
tanio, łatwo i szybko nanoszone powłoki regenerujące części urządzeń są wytrzymałe
(zwiększenie żywotności maszyn)
Powłoki natryskiwane termicznie

## Slide 186
Warstwowe bariery termiczne
buffer layer - NiAl or NiCr thermal barier - ZrO2+(MgO,CaO)
dotąd oparte na technice: electron beam
physical vapor deposition (EB-PVD)

## Slide 187
Uszczelnienia -natryskiwanie plazmowe
wymagana duża porowatość oraz kruchość warstwy uszczelniającej
0,1 mm
Ti based

## Slide 188
koszt warstwy rekompensowany zwiększeniem żywotności/ sprawności układu napędowego

## Slide 189
J. Morgiel
Tarcie - poślizg (sliding wear)
warstwa (Fe-based + Cr) min. grub. ~ 150mm podłoże AlSi
Cylinder bores of an engine block processed with a plasma sprayed coating: 1) after grit-blasting, 2) after plasma spray coating, 3) after honing

## Slide 190
Tarcie - poślizg (c.d.)
Zalety silnika z „AlSi + natryskiwanie” natryskiwanych /w stosunku do żeliwa/:
tarcie zmniejszone o ~30%
masa obniżona o ~1kg

## Slide 191
Powłoki natryskiwane termicznie
Podsumowanie
Proces III etapowy:
Generacja energii termicznej/ kinetycznej
Interakcja energii z materiałem nanoszonym
Interakcja rozpylonych cząstek z podłożem
Działo:
geometria dyszy
moc
przepływ gazów
skład gazów
Wprowadzanie materiału:
rozmiary i kształt cząstek i drutu
prędkość wprowadzania
metoda wprowadzania i geometria
gaz nośny - przepływ i prędkość
Właściwości chemiczne i fizyczne
Strumień (płomień, plazma itd.):
skład
temperatura
prędkość
odległość
otoczenie
zaburzenia
Podłoże:
zanieczyszczenie powierzchni
temperatura
właściwości fizyczne i chemiczne
prędkość względem działa

## Slide 192: Natryskiwanie na zimno Cold gas dynamic spray (CS)
Proszek przyśpieszany w dyszy de Lavala
z prędkościami naddźwiękowymi (do3M)
Cząstki uderzają z prędkościami 300 – 1200 ms-1

## Slide 193
Temperature field
25ns; v=450m/s;
Tparticle 20degC; Tsubst. 20degC
Stress field 1ns;5ns

## Slide 194: 20. Odparowanie łukowe
Wyładowanie łukowe – wyładowanie elektryczne o stosunkowo wysokim prądzie przy względnie niskim napięciu, charakteryzuje się kolektywnym mechanizmem emisji elektronów z katody
Wyładowanie łukowe stosuje się do modyfikacji powierzchni i syntezy cienkich warstw
Wyładowanie łukowe
Wyładowanie jarzeniowe częstości radiowej RF 13.56 MHz
Wyładowanie mikrofalowe MW 2.45 GHz

## Slide 196
Struktura wyładowania jarzeniowego
KATODA (-)
ciemnia Astona
poświata katodowa
ciemnia katodowa
jarzenie ujemne (poświata ujemna)
ciemnia Faradaya
jarzenie dodatnie
ciemnia anodowa
jarzenie anodowe (poświata anodowa)
ANODA (+)

## Slide 198
Coating of Tubes
First steps of pretreatment and film deposition inside long tubes

## Slide 199: Background - Motivation
Problems in using traditional PVD/CVD coating techniques:
  PVD: directed particle beam (plasma) low deposition rate on surfaces parallel to directed beam in holes: Depth/diameter ratio high => very low rate
  CVD: deposition from gaseous precursor – easier coating in holes traditional precursors require high temperatures only carbon / metal-organic precursors allow coating on polymers
Need for coating inside tube-shaped medical parts:
  Direct contact to body fluids (blood, etc.)
  Prevention of any harmful body reactions
Attempt:
  Pulsed DC coating process, built especially for coating inside tubes
  Pretreatment in inert or oxidzing plasma
  Coating with carbon, siloxane and metal-organic precursors
  Variation of chemical composition
  Variation of film thickness and deposition conditions (=> different roughness)

## Slide 200: ACHTUNG! Platz
Coating system
Pulse width (5-20 ms range
Pulse frequency (20-550 Hz)
Coating setup
Control unit
Pump
Pump valve
Pressure gauge
Anode / +
Cathode / -
Gas / power supply (control unit)
Gas supply (MFCs) Pressure measurement
Timer
Supplier:
Diener Electronic GmbH

## Slide 201: ACHTUNG! Platz
System specification
2 kV/div
200 mA/div
500 µs/div
Power supply: 25 kV, 20-550 Hz pulsing, 5-20 ms pulse width
Gas supply: 0-40 sccm gas flow (nearly all gases useable)
dosing vapours by bubbler unit (e.g. HMDSO, metal-organics) and use of carrier gas
Vacuum conditions: working pressure: 0.2 – 1.4 mbar
Pulse shape:

## Slide 202: ACHTUNG! Platz
Operation / plasma emission
Anode / +
Cathode / -

## Slide 203: ACHTUNG! Platz
Background - Discharges
Ignition
Glow discharge
Arc discharge

## Slide 204: ACHTUNG! Platz
Background – Glow discharge
Faraday‘scher
Aston‘scher
Hittorf‘scher
Dunkelraum

## Slide 205: ACHTUNG! Platz
Background – Glow discharge

## Slide 206: ACHTUNG! Platz
Background – glow discharge
Energy conversation in positive column of glow discharge plasma
Input energy (kinetic energy)
Inelastic collisions
Elastic collisions
Dielectric loss
Excitation
Ionization
Recombination
at wall
Recombination
in gas
Step
excitation
Reabsorption
in gas
Radiation
Heating of gas and walls
UV / IR / VIS radiation

## Slide 207: ACHTUNG! Platz
Background – glow discharge
Striations

## Slide 208: 21. Metody diagnostyki powierzchni a. spektroskopowe metody analizy powierzchni b. diagnostyka strukturalna (AFM, SEM, TEM) c. naprężenia własne i metody ich pomiaru

## Slide 209: a. spektroskopowe metody analizy powierzchni i cienkich warstw
Właściwości krytyczne podczas osadzania i modyfikacji powierzchni”
Fizysorpca i chemisorpcja
Napięcie powierzchniowe
Fizysorpcja → siły van der Waalsa → odwracalna
Chemisorpcja → wiązania atomowe, spolaryzowane, jonowe → reakcja chemiczna → często nieodwracalna

## Slide 210
Właściwości zależne od zjawisk powierzchniowych
Właściwości elektryczne | Właściwości mechaniczne | Właściwości sterowane kinetycznie | Właściwości magnetyczne
Heterozłącza Procesy rekombinacji Dyfuzja i dotowanie Elektromigracja | Zmęczenie metali Adhezja -metal/ceramika -metal/polimer Warstwy twarde -azotki -węgliki | Adsorpcja Segregacja Kataliza -aktywacja -zatruwanie Korozja Osadzanie Wzrost | Magneto-oporność Anizotropia normalna

## Slide 211: Badania powierzchni ciała stałego
-badania strukturalne
Mikroskopia optyczna LM (zdoln. rozdz. 250nm)
Skaningowa mikroskopia elektronowa SEM (10nm)
Transmisyjna mikroskopia elektronowa TEM (0.2nm)
Mikroskopia sił atomowych AFM (0.2nm)

## Slide 212
Spektroskopia bada i wyjaśnia teoretycznie oddziaływania pomiędzy materią będącą zbiorowiskiem atomów i cząsteczek a promieniowaniem elektromagnetycznym. Oddziaływania te powodują zmianę energii wewnętrznej zgodnie z zasadą zachowania energii wyrażającą się wzorem:
gdzie:
E - zmiana energii
h - stała Plancka
v -częstotliwość
c - prędkość światła
l -długość fali promieniowania

## Slide 213
●metody badania struktury elektronowej
Spektometria fotoelektronów:PES,
Odwrotna fotoemisja:IPES
Spektrometria strat energii:EELS,
Stany ściśle powierzchniowe:FES, INS, FIS
●badanie dynamiki ciała stałego
Spektometria w podczewieni:IRS, DS, FTS,
Rozpraszanie światła:BS, RS,
Nieelastyczne rozpraszanie neutronów:INS, ICNS, TF, NSE, IINS, QNS, CN, VNS,
Spektroskopia kontaktu punktowego:PSC, TEF,
Spektroskopia strat energii elektronów: EELS
Rozpraczanie atomów He: HAS
Nieelastyczne rozpraszanie promieni X: IXS

## Slide 214: Diagnostyka powłok oparta o spektroskopię elektronową i fotospektroskopię

## Slide 215
Poszukiwane informacje:
Skład chemiczny
Identyfikacja faz i ich rozmieszczenie w próbce
Charakterystyka granic międzyfazowych
Źródła wzbudzenia
fotony
jony
elektrony

## Slide 216
optyczne prom. X elektrony jony
Optyczne IR, VIS, UV, UPS
PL, EL
Prom. X XRF, XRD XPS, XAES,SEM
TEM, AES
Elektrony EMPA LEED, EELS
Jony PIXE IAES SIMS,RBS, NRA,ERDA
Źródła wzbudzenia
Sygnał analizowany
AES-Auger Electron Spectroscopy
EELS-electron energy loss spectroscopy
EL-ellipsometry
EMPA-electron microprobe analysis
ERDA-elastic recoildetection analysis
ESD-electron simulated desorption
LEED-low energy electron diffraction
IAES-ion-induced Auger electron spectroscopy
IR-infrared spectroscopy
XRD-X-ray diffraction analysis
VIS-visible absorption
XPS-X-ray photoelectron spectroscopy
NRA-nuclear radiation analysis
PIXE-particle-induced X-ray emission
PL-photoluminescence
PSD-photon stimulated desorption
RBS-Rutheford backscattering
SEM-scanning electron microscopy
SIMS-secondary ion mass spectrometry
UPS-ultrafiolet photoelectron spectroscopy
UV-ultrafiolet absorption
XRF-X-ray fluorescence
XAES-X-ray induced AES

## Slide 217: Głębokość pomiaru i czułość poszczególnych metod
Technika limit detekcji zakres wykr. pierwiastków
AES 0,1-1 % at. >He
PES 0,1-1 % at. >H
EMPA 0,1 % at. >Be
RBS 0,1 % at. >C
SIMS 0,1-1000 ppm wszystkie
PIXE 0,1-10 ppm >Na
0.001 0.01 0.1 1 10 100 (m)
Raman
PES
RBS
XRD
IR
EMPA
XRF
SIMS
Notes: SIMS-secondary ion mass spectrometry
RBS-Ruthefors backscattering
PIXE-particle induced X-ray emission

## Slide 218: Raman spectroscopy
Analysis of the spectrum of the scattered laser radiation
Raman line shift is directly proportional to the variation of hydrostatic stress
Surface analysis
Analysis of the volume only for transparent materials

## Slide 222
Atomic force microscopy (AFM) is a technique for analyzing the surface of a rigid material all the way down to the level of the atom . AFM uses a mechanical probe to magnify surface features up to 100,000,000 times, and it produces 3-D images of the surface.
The technique is derived from a related technology, called scanning tunneling microscopy (STM). The difference is that AFM does not require the sample to conduct electricity, whereas STM does. AFM also works in regular room temperatures, while STM requires special temperature and other conditions.
AFM is being used to understand materials problems in many areas, including data storage, telecommunications, biomedicine, chemistry, and aerospace. In data storage, it is helping researchers to "force" a disk to have a higher capacity. Today's magnetic storage devices typically have a capacity limit of between 20 and 50 gigabits (billions of bits) per square inch of storage medium. Researchers are looking into AFM to help raise read and write densities to between 40 gigabits and 300 gigabits per square inch. No one has yet commercialized AFM technology for this purpose, but IBM and others are actively pursuing it.

## Slide 226
Confocal modulus LSM 5 Exciter,
2 channels, RGB
Laser HeNe 633nm 5mW
Laser HeNe 543nm 1mW
Laser argon 458/488/514nm, 25mW
Laser- diode V 405nm
Main Beam Splitter turret PASCAL
Software ZEN 2008 LSM 5 EXCITER
Light division system
(405, 458, 488, 514, 543 nm)
Filter BP 505-530
Filter BP 505-600
Filter BP 530-600
Filter BP 560-615
Fiter LP 420
Filter BP 420-480
System ECU LSM 5 EXCITER
Modulus DIC I/0,9 with polarysator
Transmited light detector T-PMT LSM 710
Heating stage
Confocal microscopy
IMIM PAN
Notes: 226
226
Laser ten jest wielowarstwową strukturą półprzewodników typu n (nadmiar elektronów w paśmie przewodnictwa) i p (więcej dziur w paśmie walencyjnym). Przejście elektronu do pasma przewodzenia na skutek zasilania prądem (pompowanie) połączone jest z odwrotnym procesem spontanicznym, zwanym radiacyjnym procesem rekombinacji. Proces ten prowadzi do uwolnienia fotonu. Przy dostatecznie dużym prądzie może powstać inwersja obsadzeń, pozwalająca wywołać akcję laserową. Zewnętrzne ścianki falowodu tworzą rezonatory Fabry'ego-Perota.
Warstwa falowodowa ma grubość rzędu 2 μm, co ułatwia uzyskanie inwersji obsadzeń przy małym prądzie, a jej szerokość wynosi 10 μm. W związku z dyfrakcją, rezultatem takiej budowy warstwy czynnej są duże kąty rozbieżności wiązki, różne w obydwu przekrojach (rzędu 30° odpowiadający grubości 2 μm i ponad 5° dla szerokości 10 μm). W celu zmniejszenia asymetrii wiązki stosuje się dodatkowe układy optyczne (pryzmatyczne lub cylindryczne) mające różne powiększenia w tych przekrojach. Do wad tych laserów należy zaliczyć szersze widmo promieniowania w porównaniu np. z laserem He-Ne i silny wpływ zmiany temperatury na moc wiązki i długość generowanej fali. Wady te można wyeliminować (a co najmniej, istotnie ograniczyć) stosując odpowiednio rozbudowany układ zasilający z ujemnym sprzężeniem zwrotnym. Obecnie większość produkowanych diod laserowych powszechnego zastosowania posiada wbudowaną fotodiodę, która pozwala na pomiar natężenia emitowanego światła. Układ zasilający ma postać sterowanego źródła prądowego, które dostarcza diodzie laserowej prąd o wielkości zależnej od prądu płynącego przez fotodiodę. Ujemne sprzężenie zwrotne sprawia, że im więcej światła emituje laser, tym słabszym prądem jest on zasilany.
W fotonice do budowy struktur informatycznych[potrzebne źródło] wykorzystuje się również macierze laserów umieszczonych na wspólnym podłożu. Średnice pojedynczych laserów mogą być rzędu kilku mikrometrów. Każdy z laserów może być niezależnie sterowany elektronicznie, stąd macierz laserów tworzy razem powierzchniową strukturę niemal punktowych źródeł promieniowania.
Zjawisko elektroluminescencji w złączu półprzewodnikowym p-n zostało po raz pierwszy zaobserwowane w roku 1952 roku przez naukowców Haynesa i Briggsa. Prace które prowadzili miały na celu zbadanie właściwości luminescencyjne złącza, przez które płynie bardzo duży prąd w kierunku przewodzenia. W roku 1958 Aigrain zauważył, że świecenie rekombinacyjne elektronów i dziur wstrzykiwanych poprzez pasmo zabronione może służyć do otrzymania inwersji obsadzeń. W latach 1960-62 rozgorzała dyskusja nad wykorzystaniem tego świecenia do budowy lasera półprzewodnikowego, która zakończyła się w niedługim czasie zbudowaniem złącza półprzewodnikowego typu p-n z arsenku galu (GaAs) o bardzo dużej wydajności elektroluminescencyjnej.
Lasery półprzewodnikowe są źródłami promieniowania spójnego, w których funkcję ośrodka czynnego pełni półprzewodnik. Można je podzielić na dwie grupy:
półprzewodnikowe lasery złączowe ( diodowe)
półprzewodnikowe lasery bezzłączowe- wykonane z jednorodnego materiału.
W półprzewodnikowym laserze złączowym proces emisji promieniowania jest zlokalizowany w obszarze przylegającym do złącza diody półprzewodnikowej. Aby nastąpiła akcja laserowa, podobnie jak w innych laserach muszą nastąpić odpowiednie warunki, wynikające przede wszystkim ze struktury poziomów energetycznych. W półprzewodnikach rozpatruje się stany energetyczne półprzewodnika jako całości, a nie poziomy poszczególnych atomów. Inwersja obsadzeń odbywa się nie w całej objętości ośrodka czynnego, ale w ścisłym otoczeniu złącza.
Dioda elektroluminescencyjna daje szerokie widmo emisji, głównie zależne od intensywności z jaką są wstrzykiwane nośniki, czyli inaczej mówiąc od natężenia prądu jaki przez nią płynie. Rekombinacji elektronów i dziur towarzyszy emisja fotonów, jak już wcześniej było powiedziane, ale ta emisja jest emisją spontaniczną, wielokierunkową, przez co większość fotonów szybko opuszcza obszar czynny, lecz niektóre z nich zderzają się ze wzbudzonymi elektronami powodując przejście emisyjne wymuszone. W pewnych warunkach może nastąpić sytuacja kiedy wytwarzane fotony wymuszą emisję fotonów liczniejszych niż te które będą pochłaniane, w takiej sytuacji nastąpi wzmocnienie promieniowania. Aby akcja laserowa nastąpiła musi występować jeszcze urządzenie, które będzie wypromieniowane fotony scalało w jedną spójną wiązkę zwaną promieniem laserowym, to urządzenie nosi nazwę rezonatora optycznego. W celu stworzenia rezonatora optycznego należy ukształtować złącze diody możliwie płaskie, a z obu jego przeciwległych stron umieścić prostopadłe do płaszczyzny złącza i równoległe do siebie powierzchnie odbijające. Jedno ze zwierciadeł musi być częściowo przepuszczalne, zwierciadło takie nazywane jest promiennikiem[potrzebne źródło] światła laserowego. Aby zapobiec możliwości wzbudzenia się akcji laserowej w kierunku poprzecznym, boczne powierzchnie rezonatora powinny być matowe i nieznacznie odchylone od wzajemnej równoległości. W celu osiągnięcia akcji laserowej przez diodę luminescencyjną musi płynąć odpowiednio duży prąd, prąd progowy. Jeśli natężenie prądu jest mniejsze, rekombinacja elektronów i dziur nie powoduje akcji laserowej, a dioda emituje światło niespójne.

## Slide 227
Confocal modulus LSM 5 Exciter, 2 channels, RGB
Laser HeNe 633nm 5mW
Laser HeNe 543nm 1mW
Laser argon 458/488/514nm, 25mW
Laser- diode V 405nm
Main Beam Splitter turret PASCAL
Software ZEN 2008 LSM 5 EXCITER
Light division system (405, 458, 488, 514, 543 nm)
Filter BP 505-530
Filter BP 505-600
Filter BP 530-600
Filter BP 560-615
Fiter LP 420
Filter BP 420-480
System ECU LSM 5 EXCITER
Modulus DIC I/0,9 with polarysator
Transmited light detector T-PMT LSM 710
Heating stage
Mikroskop konfokalny
Aparatura IMIM PAN
Notes: 227
227
Laser ten jest wielowarstwową strukturą półprzewodników typu n (nadmiar elektronów w paśmie przewodnictwa) i p (więcej dziur w paśmie walencyjnym). Przejście elektronu do pasma przewodzenia na skutek zasilania prądem (pompowanie) połączone jest z odwrotnym procesem spontanicznym, zwanym radiacyjnym procesem rekombinacji. Proces ten prowadzi do uwolnienia fotonu. Przy dostatecznie dużym prądzie może powstać inwersja obsadzeń, pozwalająca wywołać akcję laserową. Zewnętrzne ścianki falowodu tworzą rezonatory Fabry'ego-Perota.
Warstwa falowodowa ma grubość rzędu 2 μm, co ułatwia uzyskanie inwersji obsadzeń przy małym prądzie, a jej szerokość wynosi 10 μm. W związku z dyfrakcją, rezultatem takiej budowy warstwy czynnej są duże kąty rozbieżności wiązki, różne w obydwu przekrojach (rzędu 30° odpowiadający grubości 2 μm i ponad 5° dla szerokości 10 μm). W celu zmniejszenia asymetrii wiązki stosuje się dodatkowe układy optyczne (pryzmatyczne lub cylindryczne) mające różne powiększenia w tych przekrojach. Do wad tych laserów należy zaliczyć szersze widmo promieniowania w porównaniu np. z laserem He-Ne i silny wpływ zmiany temperatury na moc wiązki i długość generowanej fali. Wady te można wyeliminować (a co najmniej, istotnie ograniczyć) stosując odpowiednio rozbudowany układ zasilający z ujemnym sprzężeniem zwrotnym. Obecnie większość produkowanych diod laserowych powszechnego zastosowania posiada wbudowaną fotodiodę, która pozwala na pomiar natężenia emitowanego światła. Układ zasilający ma postać sterowanego źródła prądowego, które dostarcza diodzie laserowej prąd o wielkości zależnej od prądu płynącego przez fotodiodę. Ujemne sprzężenie zwrotne sprawia, że im więcej światła emituje laser, tym słabszym prądem jest on zasilany.
W fotonice do budowy struktur informatycznych[potrzebne źródło] wykorzystuje się również macierze laserów umieszczonych na wspólnym podłożu. Średnice pojedynczych laserów mogą być rzędu kilku mikrometrów. Każdy z laserów może być niezależnie sterowany elektronicznie, stąd macierz laserów tworzy razem powierzchniową strukturę niemal punktowych źródeł promieniowania.
Zjawisko elektroluminescencji w złączu półprzewodnikowym p-n zostało po raz pierwszy zaobserwowane w roku 1952 roku przez naukowców Haynesa i Briggsa. Prace które prowadzili miały na celu zbadanie właściwości luminescencyjne złącza, przez które płynie bardzo duży prąd w kierunku przewodzenia. W roku 1958 Aigrain zauważył, że świecenie rekombinacyjne elektronów i dziur wstrzykiwanych poprzez pasmo zabronione może służyć do otrzymania inwersji obsadzeń. W latach 1960-62 rozgorzała dyskusja nad wykorzystaniem tego świecenia do budowy lasera półprzewodnikowego, która zakończyła się w niedługim czasie zbudowaniem złącza półprzewodnikowego typu p-n z arsenku galu (GaAs) o bardzo dużej wydajności elektroluminescencyjnej.
Lasery półprzewodnikowe są źródłami promieniowania spójnego, w których funkcję ośrodka czynnego pełni półprzewodnik. Można je podzielić na dwie grupy:
półprzewodnikowe lasery złączowe ( diodowe)
półprzewodnikowe lasery bezzłączowe- wykonane z jednorodnego materiału.
W półprzewodnikowym laserze złączowym proces emisji promieniowania jest zlokalizowany w obszarze przylegającym do złącza diody półprzewodnikowej. Aby nastąpiła akcja laserowa, podobnie jak w innych laserach muszą nastąpić odpowiednie warunki, wynikające przede wszystkim ze struktury poziomów energetycznych. W półprzewodnikach rozpatruje się stany energetyczne półprzewodnika jako całości, a nie poziomy poszczególnych atomów. Inwersja obsadzeń odbywa się nie w całej objętości ośrodka czynnego, ale w ścisłym otoczeniu złącza.
Dioda elektroluminescencyjna daje szerokie widmo emisji, głównie zależne od intensywności z jaką są wstrzykiwane nośniki, czyli inaczej mówiąc od natężenia prądu jaki przez nią płynie. Rekombinacji elektronów i dziur towarzyszy emisja fotonów, jak już wcześniej było powiedziane, ale ta emisja jest emisją spontaniczną, wielokierunkową, przez co większość fotonów szybko opuszcza obszar czynny, lecz niektóre z nich zderzają się ze wzbudzonymi elektronami powodując przejście emisyjne wymuszone. W pewnych warunkach może nastąpić sytuacja kiedy wytwarzane fotony wymuszą emisję fotonów liczniejszych niż te które będą pochłaniane, w takiej sytuacji nastąpi wzmocnienie promieniowania. Aby akcja laserowa nastąpiła musi występować jeszcze urządzenie, które będzie wypromieniowane fotony scalało w jedną spójną wiązkę zwaną promieniem laserowym, to urządzenie nosi nazwę rezonatora optycznego. W celu stworzenia rezonatora optycznego należy ukształtować złącze diody możliwie płaskie, a z obu jego przeciwległych stron umieścić prostopadłe do płaszczyzny złącza i równoległe do siebie powierzchnie odbijające. Jedno ze zwierciadeł musi być częściowo przepuszczalne, zwierciadło takie nazywane jest promiennikiem[potrzebne źródło] światła laserowego. Aby zapobiec możliwości wzbudzenia się akcji laserowej w kierunku poprzecznym, boczne powierzchnie rezonatora powinny być matowe i nieznacznie odchylone od wzajemnej równoległości. W celu osiągnięcia akcji laserowej przez diodę luminescencyjną musi płynąć odpowiednio duży prąd, prąd progowy. Jeśli natężenie prądu jest mniejsze, rekombinacja elektronów i dziur nie powoduje akcji laserowej, a dioda emituje światło niespójne.

## Slide 229
CONCEPT confocal microscopy
Marvin Minsky year 1950, postdoc-Harvard University
patented in 1961
Multi-beam confocal microscopy
David Egger and Mojmir Petran-late 1960s
FIRST INSTRUMENT working
Fred Brakenhoff-1979
FIRST COMMERCIAL MICROSCOPES 1987
History
CONFOCAL LASER SCANNING MICROSCOPY
Confocal microscopy
Notes: 229
229

## Slide 230
Microbiospektromulti fluorometer
Mikrobiospektromultifluorymetr
Looking into the cell
Notes: 230

## Slide 231
Assumptions of confocal microscopy
Comparison of confocal microscopy and widefield
Notes: 231
Wielkośc punktu konfokalnego jest determinowana budową mikroskopu, długoscią fali wiazki wzbudzającej, budowy objektywu, ustawieniem elementu skanującego, i próbką

## Slide 233
The advantages of confocal microscopy
Assumptions of confocal microscopy
Notes: 233

## Slide 234
Airy Discs
Assumptions of confocal microscopy
Notes: 234

## Slide 235
Assumptions of confocal microscopy
Comparison of confocal microscopy and widefield
Notes: 235
Mikroskop konfokalny – nowoczesna odmiana mikroskopu fluorescencyjnego, w którym źródłem światła jest laser. Mikroskop ten umożliwia dokonywanie tzw. przekrojów optycznych preparatu, analizuje bowiem światło pochodzące z jednej jego płaszczyzny, eliminując światło docierające z warstw położonych wyżej lub niżej. Różnica między zwykłymi mikroskopami nawet fluorescencyjnymi polega na tym, że dzięki mikroskopowi konfokalnemu otrzymujemy obraz o lepszej rozdzielczości i kontraście. Dzięki tej metodzie możliwa jest analiza przekrojów optycznych w czasie ciągłym położonych na powierzchni lub w głębi preparatu. Umożliwia to konstrukcję trójwymiarowych obrazów badanych obiektów.
Najogólniej można powiedzieć, że mikroskopia konfokalna polega na detekcji wypromieniowanego światła po wcześniejszej absorpcji przez daną substancję. Światło emitowane charakteryzuje się zawsze większą długością fali w stosunku do światła absorbowanego. Mikroskopia konfokalna opiera się zatem na pomiarze fluorescencji związków chemicznych, (tzw. barwników fluorescencyjnych) wiążących się z pewnymi typami komórek, strukturami subkomórkowymi lub grupami chemicznymi. Do tego rodzaju zabiegów jest stosowanych wiele metod barwienia oraz wiele barwników fluorescencyjnych (tzw. fluorochromów).
W tym mikroskopie punktowe źródło światła, oświetlony punkt preparatu oraz jego obraz leżą w ogniskowych soczewki (leżą w płaszczyznach konfokalnych) i stąd wywodzi się nazwa tej mikroskopii. Światło, które jest wzbudzane w punktach leżących poza ogniskiem jest eliminowane przez system specjalnych przysłon i nie bierze ona udziału w procesie tworzenia obrazu. Wynikiem tego jest obraz niezawierający składowych pochodzących z innych płaszczyzn niż ogniskowa. Dzięki temu rozdzielczość i kontrast w tym mikroskopie jest lepsza niż w zwykłym mikroskopie fluorescencyjnym.
Największą jednakże zaletą tego rodzaju mikroskopu jest to, że pozwala on na rejestrowanie obrazów cienkich warstw preparatu, czyli przekrojów optycznych badanych obiektów. Z tego powodu jest on często stosowany do rejestracji serii przekrojów optycznych na różnych głębokościach preparatu i tworzenie dzięki tym obrazom trójwymiarowego obrazu badanego obiektu.

## Slide 236
Assumptions of confocal microscopy
Layout of CLSM
Notes: 236
Koherentne światło laserowe (źródło wzbudzania) przechodzi przez przesłone aperturową, ustawioną w płaszczyźnie konfoalnej z punktem skanującym na próbce oraz druga przesłona aperturową umieszczoną na wejściu do detektora. Promień laserowy jest odbijany od lustra dichroiczne i skanuje próbkę w zdefiniowanej płaszczyźnie ogniskowej. Wtórna fluorescencja, emitowana z punktów na próbce (w tej samej płaszczyźnie ogniskowej) przechodzi przez lustro dichroiczne i jest ogniskowana jako punkt konfokalny na przesłonie aperturowej detektora. Znacząca ilosc fluorescencji z punktów poniżej i powyżej płaszczyzny ogniskowania nie jest konfokalna z przesłoną i formuje tzw dyski Airy.

## Slide 237
Assumptions of confocal microscopy
Scanner
Notes: 237
Głowica skanująca jest sercem systemu mikroskopu konfokalnego i odpowiedzialny za zbieranie sygnałów fotonów

## Slide 238
Resolving
Assumptions of confocal microscopy
Notes: 238
W przypadku mikroskopii konfokalnej, maksymalne powiększenie nie jest parametrem opisującym zdolność rozdzielczą mikroskopu. Zdolność rozdzielcza do mozliwość rozróżnienia dwóch małych obiektów bedących w bliskim sąsiedztwie

## Slide 244
Deconvolution ZEN 2008
Physiology ZEN 2008
Topography
Main control program
AxioVision 4 Module AutoMeasure Plus
Segmentacja, binarna obróbka obrazu i pomiary automatyczne. Segmentacja: - Programowanie przy pomocy histogramu
(manualne, automatyczne, dynamiczne) - Identyfikacja regionów zbieżnych - Detekcja krawędzi - Identyfikacja
ciemnych linii na jasnym tle ("Valleys") Obróbka binarna: - Zmiany morfologiczne obiektów (erozja, dylatacja, "Open",
"Close") - Uzupełnianie „dziur”, usuwanie obiektów binarnych; operacje logiczne (AND, OR, XOR, NOT) - Skeletonizacja
obiektów wyseparowanych Pomiary automatyczne: - Pomiary geometryczne i densytometryczne
Aparatura IMIM PAN
AxioVision Rel. 4.8
AxioVision 4 Module AutoMeasure
Generator makr wykonawczych dla pomiarów automatycznych. Generator wykonawczy:
Funkcje podstawowe obróbki obrazu
- Całkowita lub lokalna segmentacja granic obiektów,
programowanie przy pomocy histogramu
Automatyczna segmentacja obiektów oraz interaktywna obróbka masek pomiarowych
Pomiary geometryczne i densytometryczne pojedyńczych obiektów.
Zaznaczanie obiektów mierzonych, przedstawianie wyników w płaszczyźnie obrazu -
Zapisywanie obrazów w formacie *.CSV kompatybilnym dla plików Excell Wykonywanie programów pomiarowych: -
Grupowanie procesów dla dowolnej liczby zdjęć.
- Aktywowanie i dezaktywowanie jak również zmiany parametrów
mierzonych podczas wykonywania pomiarów.
Notes: 244
244

## Slide 245
Upgrade of LSM
Incubation chamber

## Slide 246
Cataloging of fluorochromes
Assumptions of confocal microscopy
Absorption and fluorescence
Wavelength of absorption and emission
Fluorescence instensity of emitted light
Notes: 246
Fluorochrochromy są skatalogowane i opisywane w zalezności od ich właściwości absorbcyjnych i fluorescencynych.
Jednym z najbardziej użytecznych parametrów ilościowych charakteryzujących spektra absorbcyjne jest molarny współczynnik ekstynkcji, który mierzy zdolność molekuł do absorbcji światła.

## Slide 247
Assumptions of confocal microscopy
Basic characteristics of the fluorochromes
488 nm blue-green argon laser
543 nm helium-neon green laser
633 nm helium-neon red laser.
405nm UV
Notes: 247
The most popular sources used for exciting fluorescent dyes are broadband sources such as the mercury-arc and tungsten-halogen lamps. These produce white light that has peaks of varying intensity across the spectrum. In contrast, laser excitation sources, which will be described later, offer one or a few well-defined peaks, allowing more selective illumination of your sample. The best performance is achieved when the dye’s peak excitation wavelength is close to the wavelength of the laser. Compact violet 405 nm lasers are replacing expensive UV lasers for most biological work. The most commonly used lasers are the 488 nm blue-green argon laser, 543 nm helium-neon green laser and 633 nm helium-neon red laser. Mixed-gas lasers such as the krypton-argon laser can output multiple laser lines and therefore may still require optical filters to achieve selective excitation. The high intensities and selective wavelengths of lasers make them convenient excitation sources for many dyes. The best performance is achieved when the dye’s peak excitation wavelength is close to the wavelength of the laser. Compact violet 405 nm lasers are replacing expensive UV lasers for most biological work. The most commonly used lasers are the 488 nm blue-green argon laser, 543 nm helium-neon green laser and 633 nm helium-neon red laser. Mixed-gas lasers such as the krypton-argon laser can output multiple laser lines and therefore may still require optical filters to achieve selective excitation.

## Slide 248
Fluorescent dyes
Imaging of living cells
I
small molecule
fluorescent proteins
II
specific
nonspecific
III
Penetrating the integral cell membrane
Do not penetrate the integral cell membrane
Notes: 248
Do wyznaczania struktur komórkowych używa się mikroskopii fluorescencyjnej specyficznych barwników fluorescencyjnych
Barwniki niespecyficzne często sprzęgane są z przeciwciałami i używane do znakowania w immunofluorescencji

## Slide 249
Examples of specific fluorescent dyes
Imaging of living cells
1. Dyes binding to nucleic acids
TOTO, YOYO, DRAQ5, bromek etydyny, DAPI, Hoechst
2. Lipophilic dyes, coloring lipid membranes
DiO, DiI
3. Dyes accumulated in the mitochondria, thanks the potential to mitochondrialnemuRodamina 123, TMRE, JC-1
4. PH indicator dyes
BCECF
5. Dyes indicating the concentration ratios of Ca + +
Fura-2, Indo1, Fluo-4
Notes: 249
Do wyznaczania struktur komórkowych używa się mikroskopii fluorescencyjnej specyficznych barwników fluorescencyjnych
Barwniki niespecyficzne często sprzęgane są z przeciwciałami i używane do znakowania w immunofluorescencji

## Slide 250
The advantages of confocal microscopy
Imaging of living cells
The possibility of receiving the optical sections (0.5-1.5 mm) through the sample fluorescence of up to 50 mm
The information received in the form of the image comes from a well defined plane
Reducing background fluorescence
Non-invasive tomographic imaging technique that allows the analysis of living cells and established
Notes: 250
Cytotoksyczność- wprowadzenie do komórki barwnika fluorescencyjnego będzie prowadziło do zmian w fizjologii komórki. Należy pamiętać aby używać barwników jak najbardziej obojętnych dla komórki i w najmniejszych stężeniach, które umożliwiają jeszcze obrazowanie.
Fotoblakniecie- wzbudzane cząsteczki barwnika reagują z składnikami komórki i zmieniają się ich właściwości chemiczne, prowadzi to do utraty fluorescencji. W procesten najczesciej zaangażowany jest tlen, powstaje tlen singletowy oraz reaktywne formy tlenu
Wydajność kwantowa fluorescencji mówi na ile fotonów zaabsorbowanych dochodzi do fotoblaknięcia. Stosunek wydajności kwantowej fluorescencji do wydajności kwantowej fotoblaknięcia mówi o tym na ile fotonów wyemitowanych dochodzi do fotoblaknięcia. Metodą wykorzystującą zjawisko fotoblaknięcia jest FRAP (Fluorescence Recovery after Photobleaching)

## Slide 251
Limitations of fluorescence microscopy
Imaging of living cells
1. Cytotoxicity
2. Photobleaching
3. Phototoxicity
Notes: 251
Cytotoksyczność- wprowadzenie do komórki barwnika fluorescencyjnego będzie prowadziło do zmian w fizjologii komórki. Należy pamiętać aby używać barwników jak najbardziej obojętnych dla komórki i w najmniejszych stężeniach, które umożliwiają jeszcze obrazowanie.
Fotoblakniecie- wzbudzane cząsteczki barwnika reagują z składnikami komórki i zmieniają się ich właściwości chemiczne, prowadzi to do utraty fluorescencji. W procesten najczesciej zaangażowany jest tlen, powstaje tlen singletowy oraz reaktywne formy tlenu
Wydajność kwantowa fluorescencji mówi na ile fotonów zaabsorbowanych dochodzi do fotoblaknięcia. Stosunek wydajności kwantowej fluorescencji do wydajności kwantowej fotoblaknięcia mówi o tym na ile fotonów wyemitowanych dochodzi do fotoblaknięcia. Metodą wykorzystującą zjawisko fotoblaknięcia jest FRAP (Fluorescence Recovery after Photobleaching)

## Slide 252
CD62P
CD45
CLSM-cell activation
Fluorescence
antigen-binding fragment
Notes: 252

## Slide 253
any-body
fluorophore
CLSM- aktywacja komórkowa
Fluorescence
CONFOCAL LASER SCANNING MICROSCOPY
Notes: 253
253
Jednym z typowych technik wizualizacji komórek przy zastosowaniu mikroskopii konfokalnej jest zastosowanie molekuł fluorewscencyjnych takich jak sprzężone z fluorochomami przeciwciała.

## Slide 254
CLSM- cell activation
Fluorescence
CONFOCAL LASER
SCANNING MICROSCOPY
Fluorescence colouring antybody
Blood morphotic elements
Anty- CD62
erytrocyte
trombocite
leucocyte
Notes: 254
One of the most common ways to study cellular characteristics using flow cytometry involves the use of fluorescent molecules such as fluorophore-labeled antibodies. In these experiments, the labeled antibody is added to the cell sample. The antibody then binds to a specific molecule on the cell surface or inside the cell. Finally, when laser light of the right wavelength strikes the fluorophore, a fluorescent signal is emitted and detected by the confocal microsopy.

## Slide 255
Światło wzbudzone
CLSM- aktywacja komórkowa
Fluorescencja
CONFOCAL LASER SCANNING MICROSCOPY
e
Excited light
Notes: 255
Wykorzystywano przeciwciała monoklonalne skierowane przeciwko antygenowi CD 62 i CD 45 skoniugowane z fluorochromem.

## Slide 256
Migration channels
Lase ablation

## Slide 257
Migration channels (HUVEC)

## Slide 258: Migration channels (muscule cells)

## Slide 259: Migration channels (muscule cells)

## Slide 260
Tissue precursors – Electrospinning technology
Electrospinning
Notes: 260
Electrospinning uses an electrical charge to draw very fine (typically on the micro or nano scale) fibers from a liquid. The process is non-invasive and does not require the use of coagulation chemistry or high temperatures to produce solid threads from solution.
When a sufficiently high voltage is applied to a liquid droplet, the body of the liquid becomes charged, and electrostatic repulsion counteracts the surface tension and droplet is stretched, at a critical point a stream of liquid erupts from the surface. This point of eruption is known as the Taylor cone (Figure 1).

## Slide 261
Center for Biomedical Engineering and Physics;
Medical University Viena AKH Austria,
Centrum Materiałów Węglowych i Polimerowych PAN Zabrze
Functional porous materials
Tissue precursors - electrospinning
Notes: 261

## Slide 262
C. Picart, J. Mutterer, L. Richert, Y. Luo, G. D. Prestwich, P. Schaaf, J.C. Voegel, and P. Lavalle Molecular basis for the explanation of the exponential growth of polyelectrolyte multilayers; PNAS October 1, (2002) vol. 99 no. 20 p 12531–12535
Ludovic Richert, Fouzia Boulmedais, Philippe Lavalle, Jerome Mutterer, Emmanuelle Ferreux, Gero Decher, Pierre Schaaf, Jean-Claude Voegel and Catherine Picart; Improvement of Stability and Cell Adhesion Properties of Polyelectrolyte Multilayer Films by Chemical Cross-Linking; Biomacromolecules (2004), 5,284-294
Polyelectrolites
PLL/HA
poly-L-lysine/hyaluronic acid

## Slide 263
Cell answer
12 (PLL-HA) cross +PLL+ fibronectin + HUVEC
200 mM
400 mM
800 mM
Notes: 263

## Slide 264
Proposition
Antythrombogenic function
Porous coatings
Substrate with ceramic/metallic coatings
Sara Morgenthaler, Christian Zink, Brigitte Städler, Janos Vörös, Seunghwan Lee, Nicholas D. Spencer,a and Samuele G. P. Tosatti; Poly L-lysine-grafted-poly„ethylene glycol-based surface-chemical gradients. Preparation, characterization, and ﬁrst applications; Biointerphases 1„4, American Vacuum Society December 2006
Functional semi-porous materials
Notes: receptory powierzchniowe płytek GP IIb/IIIa, odgrywające istotną rolę w procesie agregacji płytek.
264

## Slide 265
Architecture of semi-porous coating
Grow stimulation
Grow self-control
Endothelial cells
Muscule cells
Syntetic semi-porous material
Polymer with the modified functional surface
Protein: Fibronectin
or serium protein

## Slide 266
Porous coatings
Surface CLSM PEG (poly-ethylene-glycol)
Notes: 266
Skaningowa kalorymetria różnicowa (ang. differential scanning calorimetry, DSC) – technika służąca do pomiaru mocy cieplnej, a dokładniej zmiany różnicy strumienia cieplnego powstającego między próbką badaną i referencyjną w trakcie przemiany termicznej.

## Slide 267
CLSM PEG+RGD (protein domains)+HUVEC
Porous coatings
Notes: 267
Skaningowa kalorymetria różnicowa (ang. differential scanning calorimetry, DSC) – technika służąca do pomiaru mocy cieplnej, a dokładniej zmiany różnicy strumienia cieplnego powstającego między próbką badaną i referencyjną w trakcie przemiany termicznej.

## Slide 268
Metody analizy powierzchni w funkcji:
mierzonej wielkości i jej detekcji
Mierzona wielkość → Detekcja ↓ | Fotony IR-FTIR | Elektrony EMPA | Cząstki | Pola
Foton Elektron Cząstki -Jony -Neutrony -Atomy Pola -Siły -Elektyczne -Magnetyczne | SERS,XRD XRF XPS-ESCA SEXAFS UPS, XANES | BIS AES EELS LEED SEM RHEED | ISS(jony) NAA(neutrony RBS(jony) SIMS(jony) Helium scat. | AP AFM STM MFM

## Slide 269
Metody analizy powierzchni w funkcji:
zbieranej informacji
Informacja | Metoda | Próżnia
Analityczna | AES XRF NAA RBS SERS LAMMA GDS SIMS XPS-ESCA | UHV Normal vacuum up to atmosphere None Normal vacuum Atmospher + liquid Normal vacuum None UHV + gas UHV

## Slide 270
Informacja | Metoda | Próżnia
Morfologia Struktura kryształu -daleki zasięg -bliski zasięg Struktura elektronowa | SEM AFM STM XRD LEED RHEED STM EXAFS UPS EELS | Normal vacuum None Normal vacuum up to atmosphere None UHV UHV UHV UHV UHV UHV

## Slide 271
Metody analityczne:
An elementar surface analysis AES
With knowing of the elementar bounds ESCA
Quantitative analysis NAA, XRF
Very small concentrations SIMS, AP
Fast in-depth analysis (destructive) SIMS
With many elemnts in the sample GDS
Non-destructive in-depth analysis RBS
Knowledge of the surface morphology SEM
Atomically resolved STM
At molecular scale AFM
Knowledge of the crystal structure;
ISS, LEED, RHEED, STM, GIXS

## Slide 272
Metody analityczne (cd):
Short-distance order EXAFS, SEXAFS
Cartography of elements SAM
….spatially resolved XRF, SIMS
Knowledge of the electronic structure ARUPS, EELS
Work without UHV contraints GDL, XRD, AFM
..and even with liquidus! STM, AFM
Investigating organic materials FTIR, XPS
--------------------------------------------
ARUPS: Angle resolved ultra violet photo electron spectroscopy
SAM: Scanning Auger microscopy

## Slide 273
Analiza chemiczna (pierwiastki i wiązania)
XRF lub EMPA; EXAFS lub SEXAFS(powierzchnia)
Analiza właściwości powierzchni
elipsometria, megneto-optyczny efekt Kerra (MOKE)
Najefektywniejsze metody analizy powierzchni:
na bazie emisji prom. rtg : XPS lub ESCA (electron spectroscopy for chemical analysis); AES; XRF
na bazie absorpcji prom. rtg : SEXAFS
na bazie elektronów: AES (zakres 1 do 2.5nm)
na bazie jonów: SIMS
elipsometria i optyczny efekt Kerra
pomiary kąta zwilżania
spektroskopia Ramana

## Slide 274: Słownik akronimów stosowanych w analizie powierzchni
AAS: Atomic absorption spectroscopy
AES: Auger electron spectroscopy
(lub: Atomic emission spectroscopy)
AFM: Atomic force microscopy
AFS: Atomic fluorescence spectroscopy
AP: Atomic probe
ATR: Attenuated total reflexion (osłabione odbicie całkowite)
BET: Bruauer, Emmet, Teller
BIS: Bremsstrahlung Isochronal Spectroscopy
(lub: bioelectrical impedance spectroscopy)
CP/MAR/NMR Cross polarization magic angle rotation NMR (nuclear magnetic resonanse)

## Slide 275
EBIC: Electron beam-induced current
EDS: Energy-dispersive spectrometer
EDX: Electron dispersion X-ray (spectroscopy)
EELS: Electron energy loss spectroscopy
EPMA: Electron probe microanalysis
ESCA: Electron spectroscopy for chemical analysis
(S)EXAFS: (Surface) Extended X-ray absorption fine structure
FTIR: Frustrated total internal reflexion
and Fourier transform infrared
GDL: Glow discharge lamp
GISAXS: Grazing incidence small angle X-ray scattering
GIXS: Grazing incidence X-ray scattering
IBAD: Ion-beam-assisted deposition
IBS: Ion-beam sputtering
ISS: Ion scattering spectroscopy

## Slide 276
LAMMA: Laser assisted microprobe analysis
LEED: Low-energy electron diffraction
MBE: Molecular beam epitaxy
MFM: Magnetic force microscopy
MOKE: Magneto-optical Kerr effect
NAA: Neutron activation analysis
NMR: Nuclear magnetic resonanse
PIXE: Proton-induced X-ray emission
RBS: Rutheford backscattering
SEM: Scanning electron microscope
SERS: Surface-enhanced Raman spectroscopy
SIMS: Secondary ion mass spectroscopy
(ToF)-SIMS: Time-of-flight SIMS

## Slide 277
SNMS: Secondary neutral ion mass spectroscopy
SNOM: Scanning near field optical microscopy
STEM: Scanning transmission electron microscopy
STM: Scanning tunneling microscopy
TEM: Transmission electron microscopy
(HR)TEM: High-resolution TEM
UPS: Ultraviolet photoelectron spectroscopy
WDS: Wavelenght-dispersive spectrometer
XANES: X-ray absorption near edge structure
XAS: X-ray absorption spectroscopy
XPS: X-ray photoelectron spectroscopy
XRD: X-ray diffraction
XPF: X-ray fluorescence

## Slide 278: b. diagnostyka strukturalna (AFM, SEM, TEM)
Mikroskopia elektronowa
STEM - skaningowy, transmisyjny mikroskop elektronowy
SEM - skaningowy mikroskop elektronowy
FIM - polowy mikroskop jonowy
REM - refleksyjny mikroskop elektronowy
PCM - mikroskop z kontrastem fazowym
STM - skaningowy mikroskop tunelowy

## Slide 279
TEM
LAB

## Slide 280
Soczewki kondensorowe
TEM
LAB

## Slide 281
Przesłona kondensorowa
TEM
LAB

## Slide 282
Soczewka obiektywowa
TEM
LAB

## Slide 283
TEM
LAB

## Slide 284
TEM
LAB

## Slide 285
TEM
LAB

## Slide 286
TEM
LAB

## Slide 287
0.05mm
0.05mm
TEM
LAB

## Slide 288
substrate
buffer 3
buffer 2
buffer 1
intermediate
TEM
LAB

## Slide 289
TEM
LAB
Cr
N
O
Fe
Cr/CrN/Cr/Cr(N,C) – FIB cut samples / „super thin” analitycal transmission electron microscopy (AEM) using enegy dispersive spectroscopy (EDS) attachment
Cr
N
O
C
Ni
Fe

## Slide 290: c. naprężenia własne i metody ich pomiaru
Istota naprężeń własnych
Klasyfikacja naprężeń własnych
Wpływ naprężeń własnych na właściwości fizyczne materiału
Metody pomiarowe
  Optyczne
  Promieniowanie X
  Neutronowe
  Usuwanie warst
  Spektroskopia ramanowska
  Ultradźwiękowa
  Magnetyczna

## Slide 291: Istota naprężeń własnych
Naprężenia własne to naprężenia pozostające w materiale przy braku zewnętrznego obciążenia (sił przyłożonych, gradientu temperatur itp).
Są naturalnym wynikiem procesów technologicznych.

## Slide 292: Klasyfikacja naprężeń własnych

## Slide 293
Naprężenia własne
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk im. A.Krupkowskiego w Krakowie
Źródła pochodzenia makro- i mikro-naprężeń
  zmiana składu chemicznego
  efekty termiczne
  defekty sieciowe
Makro-odkształcenie „ε”
ε = (a1 – ao) / ao naprężenia I rodzaju
Mikro-odkształcenie „e”
e = Δa / ao naprężenia II i III rodzaju

## Slide 294
Naprężenia własne
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk im. A.Krupkowskiego w Krakowie
<= σI makro-naprężenia
<==
x
a0
a1
a
<= σII
mikro-naprężenia
(poszerzenie linii dyfrakcyjnych)
(przesunięcie linii dyfrakcyjnych)
2Da

## Slide 295: Naprężenia własne
Metody pomiarowe
Niszczące /mechaniczne/
Nieniszczące
Waismana-Phillipsa /płytka płaska/
Dawidenkowa-Sachsa-Birgera /rozcięty pierścień/
wiercenia otworu
ultradźwiękowa
elektryczna /oporność, indukcyjna/
magnetyczna /szumów Barkhausena/
rentgenograficzna, neutronograficzna /sin2φ/
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk im. A.Krupkowskiego w Krakowie

## Slide 296
Metoda sin2ψ
ψ
Φ
σ1
σ2
σ3
σ(Φ,ψ)
ε(Φ,ψ)
ε(Φ,ψ) = Δd(Φ,ψ)/d
Prawo Hooka:
ε(Φ,ψ) = (1+v/E) σ(Φ,ψ) – (v/E) (σ1+ σ2+ σ3)
Naprężenie σ(Φ,ψ) może być wypadkową σ(Φ) oraz σ3
σ(Φ,ψ) = σ(Φ) sin2 ψ + σ3 cos2 ψ
σ3 ulega relaksacji
Odkształcenie:
ε(Φ,ψ) = (1+v/E) σ(Φ) sin2 ψ – (v/E)(σ1+ σ2)
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk im. A.Krupkowskiego w Krakowie
σ(Φ)

## Slide 297
Metoda sin2ψ
Zasada sin2 ψ: składnik naprężenia σ(Φ) można określić z nachylenia zależności liniowej:
ε(Φ,ψ) od sin2 ψ :
d ε(Φ,ψ)
d sin2 ψ
1+v
E
=
α
ε(Φ,ψ)
sin2ψ
tgα=(1+ν/E)σ(Φ)
ε(Φ,ψ) = 1/2S2hklσΦsin2 ψ + S1(σ11+σ22)
1/2S2 = 1+v/E S1 = -v/E
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk im. A.Krupkowskiego w Krakowie

## Slide 298
Analiza naprężeń w monokryształach Ni-Al
Równanie łączące naprężenie i odkształcenie w kryształach o strukturze regularnej można przedstawić w postaci:
:gdzie s11, s12, s44 oraz s0=s11-s12-(s44/2) są stałymi sprężystości
W przypadku izotropowego stanu naprężeń (σ1 = σ2 = σ) z równania (1) otrzymamy:
Dla przypadku gdy ψ = 0:
Dla przypadku gdy ψ ≠ 0 :
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk im. A.Krupkowskiego w Krakowie

## Slide 299
Analiza naprężeń w monokryształach Ni-Al
Udział procentowy [%]
a0 [Å]
NiAl
Ni3Al
2,8602
3,5855
32
68
Tabela 1
Dyfraktogram rentgenowski proszku Ni-Al
(111) Ni3Al
(110) NiAl
(200) Ni3Al
(200) NiAl
(220) Ni3Al
(211) NiAl
(310) Ni3Al
(222) Ni3Al
(220) NiAl
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk im. A.Krupkowskiego w Krakowie

## Slide 300
σ prostopadłe do osi
σ równoległe do osi
Analiza naprężeń w monokryształach Ni-Al
Schematyczne zaznaczenie
obszarów pomiaru stanu naprężeń
w płaszczyźnie prostopadłej do osi walca
dψhkl = d0110(NiAl) = 2,02813Å
a0(NiAl) = 2.8602 Å
a110(NiAl) = 2.86821 Å
ε0110 (NiAl) = 0,0028005
d0200(Ni3Al) = 1,80035 Å
a0(Ni3Al) = 3,5855 Å
a200(Ni3Al) = 3,6007 Å
ε0200 (Ni3Al) = 0,0042393
w płaszczyźnie równoległej do osi walca
d0110(NiAl) = 2,02777 Å
a0(NiAl) = 2.8602 Å
a110(NiAl) = 2.8677 Å
ε0110 (NiAl) = 0,00262219
d0200(Ni3Al) = 1,79909 Å
a0(Ni3Al) = 3,5855 Å
a200(Ni3Al) = 3,59818 Å
ε0200 (Ni3Al) = 0,00353647
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk im. A.Krupkowskiego w Krakowie

## Slide 301
Analiza naprężeń w monokryształach Ni-Al
Znając dyfrakcyjne stałe podatności (sij) dla NiAl oraz stałe sztywności (cij) dla Ni3Al oszacowano stan naprężeń wg równania:
Naprężenia własne dla NiAl:
σ(NiAl) = -1.7 MPa w płaszczyźnie prostopadłej do osi walca
σ(NiAl) = -1.6 MPa w płaszczyźnie równoległej do osi walca
Naprężenia własne dla Ni3Al:
σ(Ni3Al) = -2.9 MPa w płaszczyźnie prostopadłej do osi walca
σ(Ni3Al) = -2.4 MPa w płaszczyźnie równoległej do osi walca
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk im. A.Krupkowskiego w Krakowie

## Slide 302: Wpływ naprężeń własnych na właściwości fizyczne materiału
Właściwości wytrzymałościowe
Właściwości korozyjne
Właściwości magnetyczne

## Slide 303: Pomiary optyczne
Holografia
Światło spolaryzowane

## Slide 304: Pomiary rentgenowskie

## Slide 305: Promieniowanie synchrotronowe

## Slide 306: Neutrony

## Slide 307: Usuwanie warstw

## Slide 308: Spektroskopia ramanowska
Analiza spektrum rozproszonego promieniowania laserowego
Przesunięcie linii ramanowskich jest wprost proporcjonalne do wariacji naprężeń hydrostatycznych
Analiza powierzchni
Analiza objętościowa tylko dla materiałów przezroczystych

## Slide 309: Ultradźwięki
Pomiar szybkości rozchodzenia się fal ultradzwiękowych w materiale
Słaba rozdzielczość metody

## Slide 310: Magnetyzm
Wpływ naprężeń własnych na grupowanie się domen magnetycznych
Badanie odpowiedzi magnetycznej materiału (tylko w ferromagnetykach)

## Slide 311
d. diagnostyka właściwości mikro-mechanicznych
Micro-Combi-Tester
Pomiar twardości i modułu sprężystości
Dynamiczne wgłębnikowanie
Parametry urządzenia:
Rodzaje wgłębników: Vickers- kąt piramidy 1360 Berkovich- kąt piramidy 650
Zakres nastawy siły obciążającej wgłębnik: 0.02- 30[N]
Dokładność pomiaru głębokości penetracji: 0.3nm

## Slide 312: Twardość
Brinella kulka - 10; 5; 2,5 mm HB obc.F
Rockwella A – stożek 1200 HRA obc.60kG
Rockwella C – stożek 1200 HRC obc.150kG
Rockwella B – kulka 1/16 cala HRB obc.100kG
Vickersa piramida 1360 HV obc.F
(Knoopa – piramida 1200 odcisk romb)

## Slide 313
Metody wyznaczania mikromechanicznych właściwości materiałów oraz cienkich warstw
Micro-Combi-Tester
Możliwości:
Wyznaczenie twardości i modułu Younga miękkich, twardych, kruchych oraz ciągliwych materiałów
Wykonanie scratch-testu- testu zarysowania
Wykonanie testu „ball on disk”- testu zużycia

## Slide 314
Micro-Combi-Tester
Scratch test

## Slide 315
FN
Detektor akustyczny
FT
warstwa
podłoże
Przesuw próbki
Parametry mierzone i rejestrowane w funkcji drogi zarysowania:
Siła normalna FN obciążająca wgłębnik
Siła oporu FT stawiana wgłębnikowi podczas ruchu
Profil powierzchni próbki P
Głębokość penetracji wgłębnika w czasie ruchu roboczego Pd
Głębokość rysy po odciążeniu (tzw. wielkość powrotu sprężystego) Rd
Emisja akustyczna AE

## Slide 316: Adhezja cienkich warstw - metoda rysy (micro-scratch test)
Zaokrąglona końcówka diamentowa lub metalowe ostrze przeciągane jest ze wzrastającym obciążeniem po powłoce. Po przekroczeniu pewnego obciążenia krytycznego warstwa zostaje przebita i oddziela się od podłoża.
Obciążenie krytyczne określane jest z dużą dokładnością przy użyciu czujnika akustycznego zamocowanego do uchwytu końcówki, siły tarcia, głębokości penetracji i mikroskopii optycznej. Wartości obciążeń krytycznych można używać to oszacowania właściwości adhezyjnych różnych kombinacji powłoka-podłoże.

## Slide 317: Adhezja cienkich warstw-metoda rysy (nano-scratch test) połączona z obserwacją w mikroskopie sił atomowych AFM
Obiektyw AFM umieszczony jest w mikroskopie w miejsce standardowego obiektywu optycznego.
To połączenie sprawia, że otwiera się cała gama możliwości wykorzystania metody rysy:
- Możliwość obserwacji dużych powierzchni próbki połączona ze zdolnością rozdzielczą rzędu nanometrów.
- Badanie ułożenia materiału wokół rysy.
- Pomiary wymiaru krytycznego.
- Badania trawionych struktur i chropowatości powierzchni półprzewodników.
- Profilometria powłok i cienkich warstw
Diamentowa końcówka rysuje powierzchnię ceramiczną (SEM)

## Slide 319
The cross-cut test is a simple and easily practicable method for evaluating the adhesion of single- or multi-coat systems.
Procedure
Make a lattice pattern in the film with the appropriate tool, cutting to the substrate
Brush in diagonal direction 5 times each, using a brush pen or tape over the cut and remove with Permacel tape
Examine the grid area using an illuminated magnifier
Cross-Cut Results
Adhesion is rated in accordance with the scale below.
ISO Class.: 0 / ASTM Class.: 5 B
The edges of the cuts are completely smooth; none of the squares of the lattice is detached.
ISO Class.: 1 / ASTM Class.: 4 B
Detachment of small flakes of the coating at the intersections of the cuts. A cross-cut area not significantly greater than 5 % is affected.
ISO Class.: 2 / ASTM Class.: 3 B
The coating has flaked along the edges and/or at the intersections of the cuts. A cross-cut area significantly greater than 5 %, but not significantly greater than 15 %, is affected.
ISO Class.: 3 / ASTM Class.: 2 B
The coating has flaked along the edges of the cuts partly or wholly in large ribbons, and/or it has flaked partly or wholly on different parts of the squares. A cross-cut area significantly greater than 15 %, but not significantly greater than 35 %, is affected.
ISO Class.: 4 / ASTM Class.: 1 B
The coating has flaked along the edges of the cuts in large ribbons and/or some squares have detached partly or wholly. A cross-cut area significantly greater than 35 %, but not significantly greater than 65 %, is affected.
ISO Class.: 5 / ASTM Class.: 0 B
Any degree of flaking that cannot even be classified by classification 4.

## Slide 320
In practice, three different empirical test procedures are used to assess the resistance of coatings and allied products to cracking and/or detachment from the substrate under different conditions of deformation.
Bend Test
Bending lacquered sheet metal over a defined radius allows an indication of the elongation and adhesion of a paint film due to bending stress. The DIN EN ISO 1519 standard only permits the use of cylindrical mandrels.
The ASTM D 522 and the DIN EN ISO 6860 standards describe the test method by means of a conical or cylindrical mandrel. The use of a conical mandrel bending tester enables testing of a large variety of bending radii at the same time.

## Slide 321
Impact Test - ”Falling-weight Test“
The impact tester has gained wide acceptance in testing the impact resistance of many types of coatings and substrates.
International standards describe a method for evaluating impact resistance of a coating to cracking and peeling from a substrate when it is subjected to a deformation caused by a falling weight, dropped under standard conditions yielding rapid deformation.
Impact Tester
Consists of a solid base with a guide tube support
The guide tube has a slot to direct a weight that slides inside the guide tube
A collar fits on the tube that helps the user slide the weight up to the accurate height
Graduations are marked along the slot to facilitate readings
Procedure
Place sample under the punch
Lift the weight to desired height on guide tube and let it drop
View the damage of the sample visually or with low powered magnification
Adjust the height and weight of the impacter to determine exact point of failure or establish pass/fail specifications
Cupping Test
Note: The coated or uncoated side of the panel can tested to simulate either indentation or bulging.
A die having a hardened and polished surface and a sample holder with a retaining ring are the heart of a cupping tester. The indenter that contracts the test panel is of hardened polished steel and forms a hemisphere of 8 in (20 mm) diameter. The maximum cupping depth is approx. 14 mm. The test process is observed through a microscope or magnifying glass.
When evaluating the test results, it must be carefully assessed when the coating system starts cracking.

## Slide 322: Twardość powłok - nano-wgłębniki Vickersa, Berkovitcha
Końcówka wgłębnika, normalna do powierzchni próbki, o znanej geometrii, wprowadzana jest w materiał ze wzrastającym do ustalonej wartości obciążeniem. Następnie obciążenie jest stopniowo zmniejszane do momentu wystąpienia częściowej bądź całkowitej relaksacji próbki. Obciążenie i przemieszczenie są zapisywane przez cały czas trwania procesu, a z powstałej krzywej można obliczać właściwości mechaniczne jak twardość, moduł Younga, a także użyć wyników do rozważań nad naprężeniami własnymi, pełzaniem, odpornością na pękanie czy energią plastyczną i sprężystą próbki.
Głębokość penetracji wgłębnika
Siła normalna do powierzchni

## Slide 323: Mapy twardości pokryć tribologicznych
5.2 micron Ion-beam Assisted Deposition (IBAD) Alumina; Stephen Abela, University of Malta
Faza o większej twardości
podwyższa odporność na zużycie
Faza o mniejszej twardości
zapewnia odporność na pękanie
H(GPa)

## Slide 324: Tester ze skojarzeniem trzpień-tarcza // kula-tarcza
odporność na zużycie i współczynnik tarcia materiału przy ślizganiu po innym materiale, w zależności od prędkości poślizgu, nacisków powierzchniowych, obecności i rodzaju środka smarowego, zanieczyszczeń i innych czynników
Nieruchoma próbka w postaci trzpienia lub kulki dociskana jest siłą P do obracającej się tarczy.

## Slide 325: Badania odporności na zużycie oraz odporności na zatarcie materiałów przy tarciu ślizgowym w układzie trzy próbki wałeczkowe - przeciwpróbka stożkowa, wg PN-83/H-04302
Badanie na testerze polega na tarciu w określonych warunkach trzech nieruchomych wałeczkowych próbek (2) o obracającą się stożkową przeciwpróbkę (1). Węzeł tarcia może pracować w warunkach tarcia technicznie suchego, może być smarowany jednorazowo nałożoną porcją smaru plastycznego lub też smarowany metodą zanurzeniową w cieczy umieszczonej w gnieździe mocującym próbki.

## Slide 326: Badania dynamiczne (wytrzymałość na zmęczenie - nano-impact and contact fatigue)
Powłoka częściej pęka pod wpływem zmęczenia / zużycia niż ze względu na przekroczenie dopuszczalnego obciążenia statycznego
Oscylująca próbka
Uderzenia w nieruchomą próbkę

## Slide 327
Siła normalna
Wgłębnik
Powierzchnia próbki
Pojemnościowy
czujnik
przemieszczenia
Przemieszczenie, h
hmax
hi
hf
S
Pmax
Obciążenie normalne

## Slide 328
Analiza własności odkształceniowych
Zredukowany moduł sprężystości
Moduł sprężystości
Mikrotwardość

## Slide 329
Przemieszczenie, h
hmax
hi
hf
S
Pmax
Obciążenie normalne
dP/dh

## Slide 330
Powierzchnia próbki
Pmax
Wgłębnik
Powierzchnia profilu przy maksymalnym
obciążeniu
a
hs
hc
hmax
hc= hmax- hs
hs= ePmax/ S

## Slide 331
Różnica pomiędzy standardowym pomiarem twardości a pomiarem przy użyciu MCT
d1
d2
d3
Kształt odcisku
miękki
twardy

## Slide 332
Badania tarciowo- zużyciowe w styku kula- płaszczyzna
n
v
Fn
Fn
1
2
2
1
Skojarzenie testowe w ruchu a)obrotowym próbki, b)postępowo-zwrotnym próbki.
1- przeciwpróbka; 2- próbka

## Slide 333
Parametry badań (ruch postępowo- zwrotny):
Obciążenie, Fn 1N
Prędkość przesuwu stolika, v 4mm/min
Długość drogi tarcia, s 2mm
Liczba cykli, N 100
Parametry badań (obrotowy):
Obciążenie Fn[N] | Prędkość liniowa, v[m/s] | Prędkość obrotowa, n[obr/min] | Liczba cykli, N | Promień umieszczenia kuli, RT[mm]
0.5* | 0.03 | 60 | 2000 | 5
1** |  |  |  | 4.5

## Slide 334
Twardość metodą Leeba

## Slide 335
F= 1N
30 mm
SEM image of the coating surface
after mechanical test
Wear test
(ball pushed into the coating)
H. Jehn, G. Reiners, N. Siegel, in: DIN Deutsches Institut fu¨r
Normung e.V. (Ed.), Charakterisierung du¨nner Schichten, DINFachbericht,
vol. 39, Beuth-Verlag GmbH, Berlin, 1993

## Slide 336
Cross- section of the place where penetrator was pushed into the coating
TEM image of the cross-section
32 layered Ti/TiN coating
30 mm
SEM image

## Slide 337
Coating surface
Austenite steel substrate
I. as-deposited mono-layer coating
100 nm
residual-stress caused micro-cracks
TiN coating
TEM image of the cross-section

## Slide 338
10 nm
Microcracks cutting through columnar crystallites
Microcrack along grain boundaries
Single layered coating- low loading (0.25N)
TiN coating
TEM image of the cross-section

## Slide 339
2.4 Ǻ
m-crack ║{111}
~71o
HREM image of the crack at the cross-section

## Slide 340
Single layered coating- high loading (1N)
200 nm
TEM image of the cross-section
Area endangered by corrosion
Substrate has a contact with outside environment

## Slide 341
100 nm
100 nm
~450
~450
STEM images of cracks propagating across the coating under applied load
32 layered Ti/TiN coating ratio 1:1
500 nm

## Slide 342
TiN
45o
Local plastic deformation (slip systems) /cracking
TEM image of the cross-section
32 layered Ti/TiN coating
Ti
Ti
[111]TiN II [001] a-Ti
1,-1,0 Ti
1,0,0 Ti
2,-1,0 Ti
Zone [001]
50nm
Notes: diffraction
342

## Slide 343
Ratio 1:2
8 x Ti:TiN
200
Ti
TiN
Ti
100 nm
Ti
TiN

## Slide 344
Ratio 1:4
8 x Ti:TiN
Ti
TiN
Ti
Crack ┴ substrate

## Slide 345
a-C:H
TiN
2x(TiN/a-C:H)
8x(TiN/a-C:H)
32x(TiN/a-C:H)
8x(TiN/a-C:H) R 1:2
8x(TiN/a-C:H) R 1:4
8x(TiN/a-C:H) R 4:1

## Slide 346
a-C:H- single- layer coating
As- deposited coating
Microstructure characterization

## Slide 347
Substrate- austenite steel
a- C:H
as- deposited coating
Ti- buffer
TEM Bright Field

## Slide 348
(as- deposited coating) STEM image (Z contrast) /
HAADF STEM detector
EDS- Chemical analysis
substrate
Ti- buffer
a-C:H

## Slide 349
a-C:H
TiN
2x(TiN/a-C:H)
8x(TiN/a-C:H)
32x(TiN/a-C:H)
8x(TiN/a-C:H) R 1:2
8x(TiN/a-C:H) R 1:4
8x(TiN/a-C:H) R 4:1

## Slide 350
TiN- single- layer coating
As- deposited coating
Microstructure characterization

## Slide 351
TEM BF (as-deposited coating)
Substrate- austenite steel

## Slide 352
a-C:H
TiN
2x(TiN/a-C:H)
8x(TiN/a-C:H)
32x(TiN/a-C:H)
8x(TiN/a-C:H) R 1:2
8x(TiN/a-C:H) R 1:4
8x(TiN/a-C:H) R 4:1

## Slide 353
TiN/Ti/a-C:H- multi- layer coating
As- deposited coating
Microstructure characterization

## Slide 354
Ti
TiN
a-C:H
TEM BF (as-deposited coating)
Substrate- austenite steel

## Slide 355
HAADF STEM and EDS chemical analysis

## Slide 356
Coatings deposition
TEM- microstructure analysis
Tribology- mechanical tests
as- deposited coatings
Modeling

## Slide 357
Adhesion test (scratch test)
decreasing thickness periode λ
(increasing number of layers)
Different ratio TiN to a-C:H

## Slide 358
Wear test (ball-on-disc test)

## Slide 360
Wear test (ball-on-disc test)

## Slide 362
Coatings deposition
TEM- microstructure analysis
Tribology- mechanical tests
Coatings after
Mechanical tests
Modeling

## Slide 363
TiN/Ti/a-C:H 1N 20000 cycles
Wear index

## Slide 364
a-C:H- single layer coating
Coating after mechanical test (ball-on-disc test 1N- load; 20000 cycles)
Microstructure characterization

## Slide 365
SEM

## Slide 366
substrate
TEM Bright Field;
Coating after mechanical test

## Slide 367
1N 20000 cycles
Wear index

## Slide 368
TiN- single- layer coating
Coating after mechanical test (ball-on-disc test 1N- load; 20000 cycles)
Microstructure characterization

## Slide 369
SEM

## Slide 370
TEM BF;
Coating after mechanical test
Wear mechanisms:
1) by cracking
2) by layer removing + tribo- film formation

## Slide 371
Ti
O
Fe
EDS
Chemical
analysis

## Slide 372
(1 1 0) austenite steel
(1 0 1) austenite steel
Zone axis [-1 1 1]
(2 0 0) TiO2
(0 0 4) TiO2
Zone axis [0 1 0]
HRTEM analysis of tribo- film
austenite
TiO2

## Slide 373
1N 20000 cycles
Wear index

## Slide 374
a-C:H/Ti/TiN- multi- layer coating
Coating after mechanical test (ball-on-disc test 1N- load; 20000 cycles)
Microstructure characterization

## Slide 375
SEM

## Slide 376
Static test- modeling

## Slide 377
TEM BF;
Coating after mechanical test
Wear mechanisms:
1) by cracking
2) layer by layer removing + tribo- film formation

## Slide 378
TEM BF
cracking

## Slide 379
TEM BF
cracking
Notes: Ruch o jeden okres warstwowy
379

## Slide 380
Layer -x
Layer- y
TEM BF

## Slide 381
(1 -1 1) Ti
(1 0 -1) Ti
Zone axis [1 2 1]
(0 0 2) Ti
(1 -1 -1) Ti
Zone axis [1 1 0]
(0 1 -1) Ti
(1 0 1) Ti
Zone axis [-1 1 1]
(0 1 -2) TiN
(2 -1 0) TiN
Zone axis [1 2 1]
Ti- layer -x
Ti- layer -y

## Slide 383
Layer by layer removing + tribo-film formation
TEM BF

## Slide 384
Tribo- film
graphite
TEM BF
Layer by layer removing + tribo-film formation

## Slide 385
Ti
C
O
Graphite + titanium oxide
Titanium oxide
EDS
Layer by layer removing + tribo-film formation

## Slide 386
HRTEM
Graphite + titanium oxide
0.349 nm
Crystallogphic structure of graphite
Graphite
Layer by layer removing + tribo-film formation
Notes: 386
Long bonds are braked in between atomic layers; lubricant

## Slide 387
TiO2-
orthorombic
(0 2 0)
(1 0 1)
Zone axis [1 0 -1]
graphite
HRTEM
Graphite + titanium oxide
Layer by layer removing + tribo-film formation

## Slide 388: 22. Twarde i supertwarde powłoki na bazie azotków, weglików, borków i nanokompozytów
Właściwości cienkich filmów takie jak:
twardość powłok, wytrzymałość, odporność korozyjna, odporność termiczna (żarowytrzymałość, żaroodporność) zależy od:
wielkości ziarna
morfologii
porowatości (upakowania)
naprężeń własnych

## Slide 389
Wymagania dla powłok twardych:
Optymalna jakość powierzchni; właściwości tribologiczne, zużycie chłodziwa i czynnika smarującego
Wysoka twardość powierzchni; dobra odporność na zużycie
Maksymalna wytrzymałość na obciążenia szokowe; połączenie twardości z wytrzymałością zmęczeniową
Doskonała odporność na utlenianie/korozję w warunkach suchego/wilgotnego otoczenia
Wymagania skład-struktura-właściwości spełniają najlepiej:
węgliki/azotki na bazie tytanu i wolframu

## Slide 390
Charakterystyka i właściwości powłok twardych:
Def. Powłoka twarda to obszar o małym wymiarze ograniczony otaczającą atmosferą z góry i podłożem od dołu
Grubość
optymalna t=R x H/E,
gdzie: 1/E, = 1/E1 + 1/E2 ; H – twardość powłoki ;
E1 i E2 – moduł Younga powłoki i podłoża
Dla narzędzi skrawających na podłożu metalicznym t = około 5 μm
Dla powłok tribologicznych t = około 1-3 μm
Skład chemiczny
Materiały z dużym modułem Younga ; wysoka energia wiązań ; azotki i węgliki metali przejściowych /hybrydyzacja orbitali sp i p/
Odporność na utlenianie i korozję; stabilność warstw tlenkowych

## Slide 391
Struktura
Struktury regularne są bardziej twarde niż materiały amorficzne; tendencja do tworzenia struktury regularnej (kubicznej) maleje wraz ze wzrostem liczby porządkowej grupy metalu w układzie okresowym. Struktury metastabilne posiadają wysoka gęstość defektów co prowadzi do występowania dużych naprężeń własnych w powłokach.
Morfologia i wielkość ziarna
Ruchliwość adatomów wpływa na morfologię; mała ruchliwość sprzyja tworzeniu struktury kolumnowej; morfologia kontrolowana jest przez: szybkość osadzania, temperaturę, ciśnienie i napięcie podłoża (model Thorntona)
Właściwości mechaniczne w funkcji wielkości ziarna opisuje zależność Halla-Petcha
Twardość powłoki H = H0 + k/d1/2
gdzie: H0 -samoistna twardość materiału /o dużym ziarnie/; k –stała materiałowa; d –wielkość ziarna
Stosowalność prawa Hall-Petcha ogranicza się do powłok jednowarstwowych lub wielowarstwowych z modulacją dwuwarstwy powyżej 10 nm

## Slide 392
Szorstkość i morfologia powierzchni
Szorstkość wpływa na właściwości tribologiczne; duża szorstkość lub znaczne wypolerowanie może obniżać adhezję pomiędzy powłoką a podłożem
Naprężenia własne
Powłoki twarde nałożone na miękkie podłoża mogą posiadać wysoki poziom naprężeń ściskających /nawet do 10 GPa/.
Naprężenia własne na poziomie 3 GPa w pewnych zastosowaniach są pożądane
Adhezja
Def. ASTM Adhezja to warunek przy którym powierzchnie są złączone siłami międzyfazowymi
Adhezje można mierzyć siłą lub energią

## Slide 393
Twardość
Twardość to odporność materiału na plastyczną deformację wywołaną penetratorem
Twardość można zwiększyć poprzez: tworzenie rozworów stałych, wydzielenia drugiej fazy, nono-krystalizację lub osadzanie wielowarstw o wymiarach nanometrycznych
Zależy od morfologii; struktura kolumnowa generalnie obniża twardość w stosunku do zwartej wywołując anizotropię
Moduł Younga
Mniej zależy od charakterystyki powłoki, a silnie od składu chemicznego; dlatego azotki i węgliki z silnymi wiązaniami, krótkimi wiązaniami i wysokim stopniem kowalencji mają duże moduły
Wsp.plastyczności δH = 1-14,3(1-ύ-ύ2)H/E

## Slide 394
Podwójne azotki i węgliki metali
Azotek i węglik tytanu
Azotek i weglik wolframu
Potrójne azotki
Azotek tytanowo-aluminiowy
Azotek tytanowo-wolframowy
Nano-kompozyty wielowarstwowe na bazie azotków
Nowe tworzywa o dużej twardości/ciągliwości oraz korzystnych naprężeniach własnych i dobrej adhezji;
twardość i/lub ciągliwość ulega poprawie przez zmniejszenie modulacji dwuwarstwy, zaś adhezja przez jej zwiększenie
Twardość w systemie o niskim periodzie (niskiej modulacji) Λ ujmuje zależność Halla-Petcha
H = H0 + k Λ-β
Β –stała o wartości 0,5-1
Wzrost twardości przypisywany jest tworzeniu super-sieci

## Slide 395: 23. Powłoki na bariery termiczne
Powłoki jako bariery termiczne stosowane są w turbinach gazowych lub silnikach wysokoprężnych
Składają się zazwyczaj z dwóch warstw; wiążącej (metalowej) i izolacyjnej (ceramicznej – zewnętrznej)
Wiążąca: a) (platyna-) aluminidki
b) MCrAlY M=Ni lub Co
Wybór warstwy wiążącej zależy od zastosowanej metody wytwarzania warstwy zewnętrznej.
Najczęściej do nakładania warstwy zewnętrznej stosuje się electron beam PVD (EB PVD) i atmospheric plasma sprying (ASP)
Najnowsze powłoki zewnętrzne bazują na tlenku cyrkonu ZrO2
/stabilizowanym MgO,CaO lub Y2O3 ; struktura tetragonalna lub regularna YSZ/

## Slide 396: 24. Powłoki polimerowe uzyskiwane poprzez polimeryzację plazmową
Reakcje chemiczne wywoływane plazmą:
Polimeryzacja plazmowa
Oddziaływanie plazmy; modyfikacja powierzchni (wprowadzanie grup funkcjonalnych zawierających tlen- azot- fluor do łańcuchów polimerowych)
Ko-polimeryzacja plazmowa
Polimeryzacja plazmowa polega na oddziaływaniu plazmy z molekułami monomerów, które są aktywowane do zainicjowania reakcji polimeryzacji; powierzchnia podłoża pokrywa się cienkim filmem polimerowym

## Slide 397
Polimeryzacja plazmowa różni się od konwencjonalnej
Zawiera dwa procesy:
wzrost molekuł
wytwarzanie polimeru
W znaczeniu chemicznym
Polimeryzacja rodnikowa /propagacja reakcji monomerów na etap polimeryzacji inicjowana jest przez cząstki rodnikowe w łańcuchach polimerowych/
Polimeryzacja jonowa /reakcje chemiczne propagują się przez cząstki jonowe/
Propagujące się cząstki w polimeryzacji plazmowej nie są plazmą, plazma jest źródłem energii do zainicjowania polimeryzacji
Skład atomowy polimerów po polimeryzacji plazmowej przedstawia Tablica

## Slide 398
Monomer zastosowany Skład atomowy Skład atomowy do polimeryzacji plazmowej monomeru polimeru plazmowego
Etylen C2H2 C2H2.6Oo.4 Etylen/N2 C2H2 /N2 C2H2.6Oo.4 Acetylen C2H2 C2H1.6Oo.3 Acetylen/N2 C2H2 /N2 C2H2.2 No.5 Oo.3 Acetylen/H2O C2H2 /H2O C2H2.7Oo.6 Acetylen/N2/H2O C2H2 /N2 /H2O C2H2.9 N0.5 Oo.7 Allen (propadien) C3H4 C3H3.7Oo.4 Allen/N2 C3H4/N2 C3H3.8 N0.7 Oo..5 Allen/H2O C3H4/H2O C3H4.2Oo.6 Allen/N2/H2O C3H4/N2/H2O C3H24.4 N0.45 Oo.6 Akrylonitryl C3H3N C3H3 NOo.4 Propionitryl C3H5N C2H4.7 NOo.8 Propylamin C3H9N C3H5 NOo.4 Allylamin C3H6N C3H4.7 NOo.4 Tlenek etylenu C2H4O C2H2.9Oo.4

## Slide 399
Polimery plazmowe nie mogą być interpretowane w oparciu o koncepcję powtarzania jednostki monomeru zastosowanego do polimeryzacji plazmowej
/znaczna różnica w składzie atomowym pomiędzy polimerem plazmowym i zastosowanym monomerem;
molekuły występujące w strefie plazmy zastosowanej do polimeryzacji plazmowej, nawet azot i para wodna, stają się składnikami polimeru plazmowego/
Reakcja polimeryzacji plazmowej nie jest reakcją łańcuchową molekuł monomeru
„polimeryzacja atomowa” jest koncepcją reakcji polimeryzacji plazmowej
wg. Yasuda
Gdy molekuły monomeru zostaną wstrzyknięte do plazmy, zostaną bombardowane przez aktywne cząstki takie jak: elektrony i jony pozostające w plaźmie, zostają rozdrobnione w małe fragmenty, które stopniowo ulegną rekombinacji budują większe molekuły. Tworzenie rodników i rekombinacja jest powtarzana w plaźmie prowadząc do osadzenia polimeru plazmowego na powierzchni podłoża

## Slide 400
Mechanizm polimeryzacji plazmowej (Pau. 20.1)

## Slide 401: 25. Kierunki rozwoju inżynierii powierzchni Foresight 2020
Nowoczesne technologie syntezy warstw ceramicznych, metaloceramicznych, polimerowych
Nanomateriały dla bio-inżynierii; Biomateriały dla potrzeb implantacji i medycyny regeneracyjnej
Biodegradowalne oraz podatne do recyklingu materiały
Materiały i procesy inżynierii powierzchniowej dla przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego

## Slide 402
Materiały w odnawialnych źródłach energii oraz nanowymienniki
Technologie i materiały dla ogniw paliwowych
Materiały i technologie dla narzędzi medycznych
Poprawa cyklu życia materiałów inżynierskich; techniki regeneracji elementów pojazdów i wyrobów funkcjonalnych
Materiały organiczne i ceramiczne dla elektroniki, optoelektroniki i fotoniki
Materiały krystaliczne o strukturze zorientowanej oraz monokryształy

## Slide 403
Materiały porowate
Materiały i warstwy niskotarciowe
Kompozytowe warstwy funkcjonalne oraz warstwy gradientowe
Materiały i technologie dla potrzeb mikro- i nano- biorobotów inteligentnych
Materiały stykowe nowej generacji, podłoża odprowadzające i rozpraszające strumień ciepła
Implanty adresowane (osobiste)
Materiały o wysokim stosunku wytrzymałości do gęstości oraz nanodomieszkowane polimery
Światłowody nowej generacji oraz nanomateriały multiferroiczne

## Slide 404
Materiały dla elektroniki cyfrowej i transmisji danych
Materiały o odporności balistycznej
Zaawansowane i inteligentne materiały tekstylne (geowłókniny, geotekstylia) oraz systemy tekstroniczne i urządzenia do ich integracji z tekstyliami i odzieżą
Materiały konstrukcyjne ze zmodyfikowaną warstwą wierzchnią oraz materiały warstwowe z udziałem polimerów
Materiały i technologie dla wytwarzania i magazynowania wodoru

## Slide 408
MAPLE deposition of nanomaterials –
The matrix-assisted pulsed laser evaporation (MAPLE) has been recently exploited for depositing films of nanomaterials by combining the advantages of colloidal inorganic nanoparticles and laser